V Међународни научни скуп Савремени материјали 2012 –  Бања Лука, 5-7 јул 2012.

V International Scientific Conference Contemporary Materials 2012 – Banja Luka, 5-7 July 2012 

AНТИБАКТЕРИЈСКА АКТИВНОСТ СЕЛЕКТИВНО ОКСИДИСАНИХ ВЛАКАНА ЛИОЦЕЛА
Ј. Милановић 1, М. Костић 2, С. Димитријевић 2, K. Поповић2, П. Шкундрић 2
1, 2 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, 
Карнегијева 4, 11120 Београд, 
1 e-mail: јovаnа@tmg.bg.ac.rs,2 kostic@tmf.bg.ac.rs, 2suzana@tmf.bg.ac.rs, 2kacamihajlovski@yahoo.com, 2 pskundric@tmf.bg.ac.rs 

[image: image1.emf]
Сажетак: У овом раду је проучавана антибактеријска активност селективно оксидисаних влакана лиоцела са сорбованим сребрoм, према грам (+) и грам (-) патогеним микроорганизмима. Антибактеријска активност је постигнута инкорпорирањем сребра на модификована влакна лиоцела, хемисорпцијом из раствора сребро-нитрата. У циљу повећања сорпционих својстава влакна лиоцела су оксидисана помоћу 2,2´,6,6´-тетраметилпиперидин-1-окси радикала (ТЕМПО). Показан је утицај услова модификовања влакана на количину везаног сребра, а тиме и на степен антибактеријске активности. Максимална количина сорбованог сребра износила је 0,996 ммол/г влакна. Антибактеријска активност испитана је in vitro стандардним микробиолошким методама према патогеним микроорганизмима Staphylococcus aureus (ATCC 25923) и Escherichia coli (ATCC 25922). Резултати су показали бољу антибактеријску активност ТЕМПО-оксидисаних влакана лиоцелa са честицама сребра према грам (+) бактерији Staphylococcus aureus.
Кључне речи: лиоцел, ТЕМПО-оксидација, Аg+ сорпција, антибактеријска активност
Захвалница: Овај рад је проистекао из рада на Пројекту који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије (ОИ 172029).
ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF SELECTIVELY OXIDIZED LYOCELL FIBERS
Abstract: The purpose of this research was to study antibacterial activity of selectively oxidized lyocell fibers with incorporated silver particles against gram (+) and gram (-) pathogens. Antibacterial properties were accomplished by incorporation of silver particles into modified lyocell fibers by chemisorption from aqueous silver nitrate solution. In order to improve sorption properties of lyocell fibers, the selective TEMPO-mediated oxidation, i.e. oxidation with sodium hypochlorite and catalytic amount of sodium bromide and 2,2´,6,6´-tetramethylpiperidine-1-oxy radical (TEMPO), was applied. The influence of oxidation conditions оn the amount of sorbed silver, and thus on the degree of antibacterial activity was determined. It was found that the maximum amuont of sorbed silver was 0.996 mmol/g cell. The antibacterial activity of the TEMPO-oxidized lyocell fibers with silver particles was confirmed in vitro against two strains: Staphylococcus aureus (ATCC 25923) and Escherichia coli (ATCC 25922). The silver-loaded TEMPO-oxidized lyocell fibers showed better antimicrobial activity against strain Staphylococcus aureus.

Кеy words: lyocell fibers, TEMPO-oxidation, Аg+ sorption, antibacterial activity
