V Међународни научни скуп Савремени материјали 2012 –  Бања Лука, 5-7 јул 2012.

V International Scientific Conference Contemporary Materials 2012 – Banja Luka, 5-7 July 2012 

УТИЦАЈИ ВЕЛИЧИНЕ И ПОВРШИНЕ СНИМAКА КОНТАКТНИХ СОЧИВА НА ПОРЕЂЕЊЕ ПОВРШИНА БАЗИРАНЕ НА ФРАКТАЛНОЈ ДИМЕНЗИЈИ


Б.Бојовић,1 
[image: image1.emf]1Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за производно машинство, Краљице Марије 16, 11120 Београд, bbojovic@mas.bg.ac.rs
Сажетак: Методе прорачуна фракталне димензије захтевају снимке великих резолуција и адекватних величина скенираних површина, са становишта скале на којој се јавља фрактално понашање. Оператори на уређајима, с једне стране, постављају те параметре ради смањења времена скенирања на основу искуства и знања. С друге стране, инжењери траже параметре, који ће задовољити њихове захтеве. У циљу превазилажења ових супростављених захтева, у овом раду, је коришћена анализа варијанси, како једнострука тако и вишеструка, ради утврђивања сигнификантне величине и површине снимка. Закључак, овде спроведеног истраживања, пружа смернице на основу којих ће се донети одлука везана за адекватне параметре скенирања при будућим испитивањима нанофотонских материјала. 
Кључне ријечи:.Фрактална димензија, Снимање, Површинска храпавост, Анализа варијанси 

IMAGE SIZE AND SAMPLE AREAS INTERACTION EFFECTS AT CONTACT LENS SURFACE COMPARISON BASED ON FRACTAL DIMENSION
Abstract: Methods used for fractal dimension calculation demand large image resolution and the adequate sample size, regarding roughness threshold that defines spatial scope for rough surface fractal properties. Imaging devise operators, from the one side, recommend image size and sample area based on experience and expertise, in order to minimize imaging time. From the other side, engineers made decision based on their own requirements. To overcome these problems, in this paper is used ANOVA statistical approach (one-way and multi comparison) for establish significant image size and sample area. Conclusion made in this paper, will enable decision guidelines regarding the parameters selection for new nanophotonic lenses imaging by scanning microscopes in near future.

Key Words: Fractal Dimension, Imaging, Surface roughness, ANOVA
