V Међународни научни скуп Савремени материјали 2012 –  Бања Лука, 5-7 јул 2012.

V International Scientific Conference Contemporary Materials 2012 – Banja Luka, 5-7 July 2012 

АДСОРПТИВНО УКЛАЊАЊЕ МОЛИБДАТА ПОРОЗНИМ ПОЛИМЕРОМ: КИНЕТИКА И ТЕРМОДИНАМИКА
Б. Екмешчић1,  Д. Максин2, Љ. Суручић3, Ј. Марковић2, З. Сандић4, М. Жунић1, А. Настасовић1
1Универзитет у Београду, ИХТМ,  Његошева 12, Београд, Република Србија,

 E-mejl:bojanae@chem.bg.ac.rs
2Универзитет у Београду, Институт нуклеарних наука Винча, П. Фах 522, Београд, Република Србија, 
3Универзитет у Београду, Шумарски факултет,  Кнеза Вишеслава 1, Београд, Република Србија
[image: image1.emf]4Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, Бања Лука, Република Српска, БиХ
Сажетак: Испитана је могућност уклањања Mo(VI)помоћу макропорозног кополимера са амино лигандом, ПГМЕ-дета. Кинетика адсорпције оксианјона Mo(VI), испитана у температурном опсегу од 25-70 °C јако зависи од дифузије кроз поре и да се најбоље описује кинетичким моделом псеудо другог реда. Максимални адсорпциони капацитет расте са температуром и износи 585 mg g-1 на 70 °C. Термодинамички параметри указују на спонтаност и ендотермност адсорпције Mo(VI) на ПГМЕ-дета, уз повећање ентропије система. 

Кључне ријечи: молибдат, адсорпција, макропорозни кополимер, термодинамика
 ADSORPTIVE REMOVAL OF MOLYBDATE ONTO POROUS COPOLYMER: KINETICS AND THERMODYNAMICS
B. Ekmeščić1, D. Maksin2, Lj. Suručić3, J. Marković2, Z. Sandić4, M. Žunić1
A. Nastasović1
1 University of Belgrade, Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, Njegoševa 12, 11000 Belgrade, Republic of Serbia,E-mail: bojanae@chem.bg.ac.rs
2 University of Belgrade, Vinča Institute of Nuclear Sciences, P.O. Box 522, Belgrade, Republic of Serbia
3 University of Belgrade, Faculty of Forestry, Kneza Višeslava 1, Belgrade, 
Republic of Serbia

4University of Banja Luka, Faculty of Science, Mladena Stojanovića 2, Banja Luka, Republic of Srpska, B&H

Abstract: The possibility of use of macroporous copolymer with amino ligand, PGME-deta, for molybdate ion removal from aqueous solutions was tested. Kinetics of Mo(VI) adsorption, examined in the temperature range 25-70 °C is heavily influenced by pore diffusion and the pseudo second order model provided the best fit. The maximum sorption capacity increased with temperature and reached 585 mg g-1 at 70 °C. Thermodynamic parameters indicate spontaneous and endothermic Mo(VI) adsorption onto PGME-deta, with increased randomness in the system. The temperature rise promotes Mo(VI) removal and brings about an increase in the initial rate of adsorption.
Key words: molybdate, adsorption, macroporous copolymer, thermodynamics
