V Међународни научни скуп Савремени материјали 2013 –  Бања Лука, 4-6 јул 2013.

V International Scientific Conference Contemporary Materials 2013 – Banja Luka, 4-6 July 2013. 

ПРОБЛЕМАТИКА МАТЕРИЈАЛА ЦИЈЕВИ У ПАРНИМ РЕФОРМИНГ ПОСТРОЈЕЊИМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВОДОНИКА 

[image: image1.emf]М. Плавшић1, З. Божичковић2, Б.Марић3
1Ауто мото друштво "Дервента", Книнска бб, 74400 Дервента,
е-маил:milan.plavsic2009@live.com
2Универзитет у Источном Сарајеву, Машински факултет, Вука Караџића 30, 
71123 Источно Сарајево, zdravko.bozickovic@gmail.com
3Универзитет у Источном Сарајеву, Машински факултет, Вука Караџића 30, 
71123 Источно Сарајево, maricbogdan@gmail.com
Сажетак: У експлоатацији каталитичких постројења као што су парна реформинг постројења присутни су бројни проблеми. У раду је описано технолошко постројење за производњу водоника, основни токови радног флуида и реакције које се одвијају у каталитичким цијевима. Посебне проблеме представља материјал цијеви у којима настају различити механизми оштећења усљед дејства високих радних температурама и корозионо агресивних гасова. У овим цијевима се одвијају врло сложене, термохемијске, ендотермне, каталитичке реакције у условима, корозионе "агресије", корозионог и термичког замора и великих радних оптерећења. Због тога се у раду даје посебан акценат на проблематику материјала каталитичких цијеви који поред добре дуктилности морају бити отпорни на пузање и корозију.
Кључне ријечи: материјали, каталитичке цијеви, механизми оштећења, корозија 
ISSUES OF PIPE MATERIAL IN STEAM REFORMING 

FACILITY FOR HYDROGEN PRODUCTION
Summary: There are numerous problems present in exploitation of catalytic units such as steam reforming units. In this paper is described technological unit for hydrogen generation, main streams of operating fluid and reactions which take place in catalytic tubes. Special problems represent materials of tubes in which appear various mechanisms of damages due to effects of high operating temperatures and corrosion aggressive gases. In these tubes take place very complex, thermo chemical, endothermic, catalytic reactions under conditions of corrosion "aggression", corrosion and thermal fatigue and large operating loads. Because of that in this paper is put special accent on problems of materials of catalytic tubes which, beside good ductility, must be resistant to creep and corrosion.

Key words: materials, catalytic tubes, mechanisms of damages, corrosion

