VI Међународни научни скуп Савремени материјали 2013 –  Бања Лука, 4-6 јул 2013.

VI International Scientific Conference Contemporary Materials 2013 – Banja Luka, 4-6 July 2013. 

Структурна, термичка и морфолошка карактеризација функционализованих макропорозних кополимера
Бојана Екмешчић1, Марија Пергал1, Иван Стефановић1, Данијела Максин2, Сања Остојић3, Зорица Вуковић1, Александра Настасовић1
[image: image1.emf]1Универзитет у Београду, ИХТМ, Његошева 12, Србија, bojanae@chem.bg.ac.rs, marijav@chem.bg.ac.rs, istefanovic@chem.bg.ac.rs, zvukovic@nanosys.ihtm.bg.ac.rs, anastaso@chem.bg.ac.rs
2Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке „Винча“, п. фах 522, ,Србија, dmaksin@vin.bg.ac.rs
3Универзитет у Београду, Институт за општу и физичку хемију, Студентски трг 12-16, Србија, sostojic@iofh.bg.ac.rs 

Сажетак: Макропорозни кополимери глицидил метакрилата и етиленгликол диметакрилата су функционализовани са хексаметилен диамином, 1,3-бис(3-аминопропил)тетраметил дисилоксаном и α,ω-диаминопропил поли(диметилсилоксаном). Узорци су окарактерисани инфрацрвеном спектроскопијом са Фуријеовом трансформацијом (ATR-FTIR), живином порозиметријом, скенирајућом електронском микроскопијом са енергетски дисперзивном спектроскопијом X-зрака (SEM-EDX), термогравиметријском анализом (TGA) и диференцијалном скенирајућом калориметријом (DSC). Након  функционализације се значајно мењају параметри порозне структуре и механизам термичке деградације, уз повећање терничке стабилности. Узорак функционализован са дисилоксаном је термички стабилнији у односу на почетне и функционализоване узорке.

Кључне ријечи: функционализoвање, хексаметилен диамин, силоксани, термичка деградација 
Structural, thermal and morphological characterization of functionalized macroporous copolymers 

Bojana Ekmeščić1, Marija Pergal1, Ivan Stefanović1, Danijela Maksin2, 

Sanja Ostojić3, Zorica Vuković1, Aleksandra Nastasović1
1University of Belgrade, ICTM, Njegoševa 12, Serbia, bojanae@chem.bg.ac.rs, marijav@chem.bg.ac.rs, istefanovic@chem.bg.ac.rs, zvukovic@nanosys.ihtm.bg.ac.rs, anastaso@chem.bg.ac.rs
2University of Belgrade, Vinča Institute of Nuclear Sciences, P.O. Box 522, , Serbia, dmaksin@vin.bg.ac.rs
3University of Belgrade, Institute of General and Physical Chemistry, Studentski trg 12-16, Serbia, sostojic@iofh.bg.ac.rs
Abstract: Macroporous copolymers of glycidyl methacrylate and ethylene glycol dimethacrylate were functionalized with hexamethylene diamine, 1,3-bis(3-aminopropyl)tetramethyldisiloxane and α,ω-diamino propyl poly(dimethylsiloxane). The samples were characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (ATR-FTIR), mercury porosimetry, scanning electron microscopy (SEM) with energy dispersive X-ray analysis (EDX), thermogravimetric analysis (TGA) and differential scanning calorimetry (DSC). Fuctionalization significantly alters porosity parameters, mechanism of thermal degradation and increases thermal stability. The sample functionalized with disiloxane exhibited better thermal stability comparing with the initial and other functionalized samples.

Key words: functionalization, hexamethylene diamine, siloxanes, thermal degradation
Acknowledgements. This work was supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia (Projects III43009, ON 172062 and III45001).

