PRIMJENA NISKOTEMPERATURNOG ALUMINIZIRANJA KOD

ČELIKA ZA TOPLI RAD

APPLICATION OF LOW TEMPERATURE ALUMINIZING ON HOT

WORK TOOL STEELS

D. Ješić, Tribotehnik, Rijeka, dusanjesic@hotmail.com

Sažetak

Tijekom tlačnog lijeva aluminija, dijelovi alata izloženi su kompleksnom djelovanju

različitih mehanizama trošenja kao što su toplinski umor, erozija te reaktivno nataljenje na

površini kalupa. To uzrokuje oštećenja i smanjenje trajnosti alata tj. povećanje troškova

održavanja alata. Za povećanje otpornosti prema reakcijskom nataljenju primjenjuju se

različiti postupci toplinsko-kemijskog modificiranja površina kao što su nitriranje,

vanadiranje ili postupci prevlačenja. U ovom radu istražena je mogućnost primjene

niskotemperaturnog niskopotencialnog aluminiziranja i naknadnog oksidiranja površine

aluminiziranog čelika za topli rad formiranjem stabilnog spoja aluminijeva oksida Al2O3 koji

sprječava kontakt tekućeg metala s alatnim čelikom, čineći ga otpornim prema reakcijskom

nataljenju.

Ključne riječi: aluminiziranje, reaktivno nataljenje, erozija, tlačni lijev

Abstract

During die-casting of aluminium components, tool parts are exposed to a complex

combination of different wear mechanisms, such as thermal fatigue, erosion and reactive

soldering of the die surfaces. As a result, this causes damage and severely reduces the

durability of tools, thus increasing tools maintenance costs. For increased resistance to

reaction soldering, different methods of thermo-chemical surface modification techniques

(such as nitriding or vanadising) or different processes of coatings may be applied.

In this paper, the possibility of using low-temperature, low-potential aluminizing with

subsequent oxidation of aluminized hot work tool steel surface has been explored. In this

case, formation of stable and compact aluminium oixide (Al2O3) layer is what prevents direct

contact of molten metal with the base die alloy, making it resistant (to some extent) to

reaction soldering.

Keywords: aluminising, reactive soldering, erosion, die casting

Uvod

Čelični alati za lijevanje lakih metala i njihovih legura tijekom eksploatacije izloženi

su toplinskom umoru, eroziji i reakcijskom nataljenju površine uslijed djelovanja tekućeg

metala. Posebice je izraženo štetno reakcijsko nataljenje (reactive soldering) kada tekući laki

metali (aluminij i magnezij) reagiraju sa željezom u površinskom sloju alata (kalupa)

formirajući intermetalne spojeve (Al2Fe i druge vrste) čime se oštećuje površinski sloj alata,

slika 1. Za sprečavanje reakcijskog nataljenja površine čeličnih alata za lijevanje lakih metala

u industrijskoj se praksi primjenjuju različite metode oplemenjivanja površina [1]. Nitriranje

čelika, koje se široko primjenjuje za konstrukcijske čelike, doprinosi određenom povećanju

otpornosti površine alata ali ono nije značajno jer aluminij ipak razgrađuje nitrirani sloj

konverzijom nitrida u intermetalni spoj. Od difuzijskih postupaka primjereno je i formiranje

karbidnih spojeva, posebice vanadiranje.

Slika 1.

Reaktivno nataljenje na površini alata za tlačni lijev aluminija [2]

Postupci fizikalnog prevlačenja u parnoj fazi (PVD postupci) omogućavaju formiranje

površinskih slojeva od vrlo stabilnih spojeva (TiN, Al2O3,...) koji značajno povećavaju

otpornost prema trošenju površine alata ali su takove obrade skupe i zbog skupe opreme

mnogima nedostupne. U [3] navodi se postupak troslojnog prevlačenja primjenom skupe

magnetron-sputtering PVD tehnike nanošenja adhezijskog metalnog sloja, gradiranog Ti-Al-

N međusloja i završnog Al2O3, jer se jednoslojnim PVD prevlačenjem Al2O3 ne može

ostvariti dobra adhezija s osnovnim čelikom. Zbog toga razvoj postupaka ide i u drugim

smjerovima. U posljednje vrijeme primjenjuje se formiranje stabilnog aluminijeva oksida

(Al2O3) kojega tekući aluminij ne može reducirati, čime se sprečava reakcijsko nataljenje a i

povećava otpornost prema eroziji talinom. To je djelomično postignuto primjenom

superlegure MA956 koja sadrži oko 4,5 % aluminija ali se ne koristi u industrijskoj primjeni

zbog visoke cijene superlegure i niskih mehaničkih svojstava osnovnog materijala [4]. Zbog

toga je u ovom radu istraživanje bilo usmjereno na difuzijsko uvođenje aluminija u

površinski sloj čelika s naknadnom oksidacijom do Al2O3. Za difuziju aluminija u čelik

primjenjuju se različiti poznati postupci aluminiziranja za dijelove izrađene od

konstrukcijskih čelika izloženih eroziji, na primjer za lopatice plinskih turbina gdje se ne

primjenjuje naknadna oksidacija [5,6]. Kako kod konvencionalnog visokotemperaturnog

aluminiziranja nastaje na površini čelika intermetalni spoj, njegova naknadna oksidacija bi

rezultirala stvaranjem dvije vrste oksida u prvobitnom sloju: aluminijeva oksida ali i

nestabilnog željeznog oksida što bi dovelo do lake razgradnje takvog površinskog sloja.

Također se u literaturi navodi primjena visokotemperaturnog aluminiziranja (850-950 °C) i

visokotemperaturne oksidacije (800 – 1000 °C) u svrhu sprečavanja korozije vijaka i matica

u brodogradnji [7]. Jednako tako u literaturi se navodi postupak visokotemperaturnog

aluminiziranja (800-1050 °C) i postupak dobivanja sloja Al2O3 na površini nehrđajućeg

aluminiziranog čelika sa svrhom sprečavanja difuzije vodika u nehrđajući čelik [8]. Navedeni

literaturni navodi odnose se uglavnom na konvencionalne postupke aluminiziranja (visoko

temperaturnog ili nisko temperaturnog) ali s visokim potencijalom aluminija kod kojih

nastaju intermetalni spojevi Al-Fe, slika 2, a ne obogaćivanje aluminijem unutar čvrste

otopine aluminija u željezu, što bi omogućilo da se naknadnom oksidacijom čelika postigne

samo sloj Al2O3 bez željeznog oksida Fe2O3. Niskotemperaturnim aluminiziranjem pri

temperaturama ispod temperature prethodnog popuštanja čelika za topli rad (600 oC) u

mješavini praha aluminija i halidnog aktivatora, te u nastavku promjenom plinske atmosfere

u oksidativnu s H2O ili CO2, provede se oksidacija aluminija otopljenog u površinskom sloju

alata tvoreći kompaktan sloj Al2O3 koji je termodinamički stabilan do visokih temperatura i

nije ga moguće reducirati tekućim aluminijem.

Slika 2: Metalografska slika presjeka aluminiziranog čelika konvencionalnim postupkom

formiranjem intermetalnih spojeva.

Dobivanje Al2O3 na površini čelika za topli rad ne može se postići konvencionalnim

visokotemperaturnim aluminiziranjem u austenitnom području nego samo

niskotemperaturnim aluminiziranjem u feritnom području s potencijalom aluminija ispod

granice nastajanja intermetalnog spoja. Primjenom termodinamičkog dijagrama stanja

željezo-aluminij u cilju modificiranog aluminiziranja kojim treba difuzijom obogatiti

površinu čelika ispod granice zasićenja, bez formiranja intermetalnog spoja, mogu se odrediti

temperatura postupka niskotemperaturnog aluminiziranja, slika 3.

Slika 3. Dijagram stanja Al-Fe s područjem rastvorljivosti Al u Fe i područjima formiranja

intermetalnih spojeva [9]

2. Eksperimentalni dio

U radu su navedeni rezultati istraživanja postupka niskotemperaturnog niskopotencijalnog

aluminiziranja čelika za topli rad X37CrMoV5 1. Kemijski sastav čelika utvrđen je pomoću

optičke spektroskopije (GDOS) i bio je sljedeći: 0,35% C, Si 1,05%, 5,0% Cr, Mo 1,3%,

0,32% V. Ispitni uzorci su bili dimenzija 20x40x2 mm, poboljšani na temperaturi popuštanja

od 650 °C, te završno ručno polirati brusnim papirom kvalitete 600 i ultrazvučno očišćeni

acetonom. Postupak aluminiziranja proveden je pri temperaturi nižoj od temperature

popuštanja tj. pri temperaturi 600 °C u trajanju od 6 sati. Smjesa za aluminiziranje bila je

sastava 8 % Al granulacije 100 μm + 90 % Al2O3 granulacije 150 μm i 2% halidnog

aktivatora koji je u ovom slučaju bio AlCl3. Postupak je proveden u komornoj elektrootpornoj

peći u specijalnoj retorti u struji inertnog plina argona s protokom od 2 l/min [10]. Navedena

retorta ima mogućnost uvođenja inertnog i aktivnog plina kao i mogućnost mjerenja

temperature u središtu retorte a što je vidljivo na slici 4. Nakon provedenog aluminiziranja

uzorci su bili metalografski pripremljeni tj. poprečno prerezani, zaliveni u plastičnu masu te

brušeni brusnim papirom kvalitete 220 do 800 i završno polirani dijamantnom pastom

kvalitete do 1 μm. Mikrostruktura aluminiziranog sloja ispitivana je nakon metalografske

pripreme na uzorcima nagriženim u NITAL-u (3% HNO3 razrijeđen u etanolu). Ispitivanja su

provedena na optičkom svjetlosnom mikroskopu OLYMPUS GX50. Također su provedena

ispitivanja kemijskog sastava primjenom skening elektronskog mikroskopa (SEM) TESCAN

VEGA TC s EDS OXFORD INCA mikroanalizatorom te optičkom spektroskopijom

primjenom dubinske analize na uređaju LECO SPECTRUMAT- 850A.

Slika 4: Električna komorna peć sa specijalnom retortom za niskotemperaturno

niskopotencijalno aluminiziranje čelika

Mjerenje

temperature u

retorti

Uvođenje argona

El. komorna peć

Uvođenje CO2

3. Rezultati

Na slici 5. prikazana je SEM metalografska slika presjeka niskotemperaturno

niskopotencijalno aluminiziranog čelika. Iz rasporeda elemenata dobivenog linijskom

analizom po presjeku uzorka vidljivo je da je došlo do difuzije tj obogaćivanja površinskog

sloja aluminijem. Rezultat ispitivanja analizom kemijskog sastava u točki, izmjeren je sadržaj

aluminija od oko 4,5 %.

Slika 5: SEM mikrografska slika presjeka aluminiziranog čelika s rasporedom Al i Fe bez

formiranja intermetalnih spojeva

Također je provedeno ispitivanje dubine difuzije aluminija i primjenom kvantitativne GDOS

(Glow Discharge Optical Spectroscopy). Rezultat ispitivanja prikazan je na slici 6 iz koje se

također vidi da je u površinskom sloju došlo do obogaćenja aluminijem do 4,5 %.

Slika 6: Kvantitativna GDOS analiza aluminiziranog čelika pri temperaturi od 600°C u

trajanju od 6 sati u smjesi za aluminiziranje sastava 8 % Al granulacije 100 μm + 90 % Al2O3

granulacije 150 μm i 2% halidni aktivator AlCl3

Zaključak

Niskotemperaturno niskopotencijalno aluminiziranje može se uspješno primijeniti kod čelika

za topli rad uz primjenu odgovarajućeg halidnog aktivatora. U ranijim istraživanjima

pokazalo se da halidni aktivator NH4Cl pospješuje difuziju aluminija i nastanak intermetalnih

spojeva Fe-Al što ga čini primjenjivijim za visokotemperaturno aluminiziranje i uvjete kada

je potrebna visoka otpornost na oksidaciju, kao što je slučaj kod lopatica plinskih turbina.

Halidni aktivator AlCl3 daje nižu aktivnost aluminija te je primjenjiv kod niskopotencijalnog

niskotemperaturnog aluminiziranja što rezultira mogućnošću dobivanja aluminija otopljenog

u rešetci željeza u površinskom sloju bez nastanka intermetalnog spoja Fe-Al. Stoga je

niskotemperaturno niskopotencijalno aluminiziranje primjenjivo kod alatnih čelika za topli

rad koji su prethodno kaljeni i popušteni na temperaturu aluminiziranja čime se zadržavaju

poboljšana svojstva jezgre. Naknadnu oksidaciju aluminija u površinskom sloju

aluminiziranog čelika ili aluminijem legiranog čelika moguće je provesti u oksidativnoj

plinskoj atmosferi H2O ili CO2 pri čemu aluminij otopljen u površinskom sloju alata tvori

kompaktan sloj Al2O3 koji je termodinamički stabilan do visokih temperatura i kojega nije

moguće reducirati tekućim aluminijem prilikom tlačnog lijeva.

Literatura

[1]. Matijević, B., Stupnišek, M.: Prevention of Reactive Soldering on Die Casting Parts,

Proceedings of the 17th IFHTSE Congress, 27-30 October 2008. Kobe, Japan, Special

Issue, vol. 49(2009), p. 381-384.

[2]. Matijević, B., Stupnišek M., Kranjčević I., Surface Modification of Parts for

Aluminium Die Casting, Collected Abstracts of the Int. Conference MATRIB 2006,

Vela Luka 2006.,pp 24-25

[3]. US patent 2005/0263261 A1

[4]. D. T. Fraser and M. Z. Jahedi: Formation of alumina layer on aluminium conteaining

steels for prevention of soldering in high pressure die casting dies, 6th International

Tooling Conference, Karlstad, Sweden, 10–13 September 2002.

[5]. Kineski patent CN1056718(A)

[6]. Japanski patent JP9324256 (A)

[7]. Koreanski patentu KR20010091712 (A)

[8]. Kineski patent CN1415783

[9]. U.R. Kattner, T.B. Massalski: “Binary Alloy Phase Diagrams”, ASM International,

Material Park, OH, 147, 1990.

[10]. Matijević, B.; Kumić, I.; Alar, V.: Modification of the hot work tool steel surface by

different thermochemical treatments // Proceedings of 19th IFHTSE Congress.

Glasgow, Scotland : IFHTSE, 2011., CD

[11]. Škorić , B.; Kakaš, D.; Ješić, D.; Gostimirović, M; Miletić, A: Metalurgija, 51 (2012) 1, 87-90.

[12]. Ješić, D: Istraživanje uzoraka zastoja i metoda za njihovo optimiziranje kod VTO sistema // YUTRIB ’91, Kragujevac, 1991.