VI Међународни научни скуп Савремени материјали 2013 –  Бања Лука, 4-6 јул 2013.

VI International Scientific Conference Contemporary Materials 2013 – Banja Luka, 4-6 July 2013 

The composition, structure and textural characteristics domestic acid activated bentonite

Зоран Петровић1, Перо Дугић2, Војислав Алексић1, Сабина Бегић3, Јасминка Сададиновић3, Владан Мићић2
[image: image1.emf]1University of East Sarajevo, Faculty of Technology Zvornik, Karakaj bb Zvornik 

ozrenzorp@gmail.com, profvaleksic@gmail.com,micicvladan@yahoo.com
2Oil Refinery, Војводе Стете Степановића 49 Модрича, perodugic@gmail.com
3University of Tuzla, Faculty of Technology, Универзитетска 8 Tuzla, sabina.begic@untz.ba, 

 HYPERLINK "mailto:jasminkasadadinovic@untz.ba" jasminkasadadinovic@untz.ba
Abstract: Bentonite are aluminosilicate minerals which due to its porosity, layered structure and composition have widely application. In the production of mineral and edible oils, bentonite as adsorbent is used in the process of refining and bleaching. Structural and textural characteristics of bentonite may be improved by different modification procedures. The aim of this study was to investigate the composition, structure and texture characteristics of domestic bentonite in place Gerzovo, before and after activation with sulfuric acid. These characteristics were investigated by analytical methods, X-ray diffraction (XRD) and the method of low-temperature nitrogen adsorption (BET). Characteristics of acid-activated bentonite were compared with the characteristics of commercial active clay. The obtained results showed that the activation of bentonite with sulfuric acid leads to a significant improvement in the structural and textural characteristics. Using these results it can be assumed that this bentonite will have good adsorption characteristics and can serve as an alternative in comparision with imported commercial adsorbents based on aluminosilicate.
Кey words: bentonite, acid activation, composition, structural and textural characteristics
Састав, структура и текстуралне карактеристике киселином активираног домаћег бентонита 

Зоран Петровић1, Перо Дугић2, Војислав Алексић1, Сабина Бегић3, Јасминка Сададиновић3, Владан Мићић2
1Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки Факултет Зворник, Каракај бб Зворник, ozrenzorp@gmail.com, profvaleksic@gmail.com,micicvladan@yahoo.com 
2Рафинерија уља, Војводе Стете Степановића 49 Модрича, perodugic@gmail.com
3Универзитет у Тузли, Технолошки факултет, Универзитетска 8, Тузла,  sabina.begic@untz.ba, 

 HYPERLINK "mailto:jasminkasadadinovic@untz.ba" jasminkasadadinovic@untz.ba
Сажетак: Бентонити су алумосиликатни минерали који због своје порозности, слојевите структуре  и састава имају широку примјену. У производњи минералних и јестивих уља, бентонит се као адсорбент, примјењује у процесима рафинације и бијељења. Структурне и текстуралне карактеристика бентонитима могу се побољшати различитим поступцима модификације. Циљ овог рада је био испитивање састава, структуре и текстуралних карактеристика домаћег бентонита са лежишта Герзово, прије и послије активације сумпорном киселином. Наведене карактеристике испитиване су аналитичким методама, методом рендгенске дифракције (XRD) и методом нискотемпературне адсорпције азотом (BET). Карактеристике киселином активираног бентонита упоређиване су са карактеристикама комерцијалне активне глине. Резултати истраживања су показали да активација бентонита сумпорном киселином доводи до знатног побољшања структурних и текстуралних карактеристика, на основу којих се може претпоставити да ће исти имати добре адсорцпионе карактеристике, те да може послужити као алтернатива за увозне комерцијалне адсорбенте на бази алумосиликата.
Кључне ријечи: бентонит, активација киселином, састав, структурне и текстуралне карактеристике 
