VIII Међународни научни скуп Савремени материјали 2015 –  Бања Лука, 6-7 септембар 2015
VIII International Scientific Conference Contemporary Materials 2015 – Banja Luka, 6-7 September 2015 

ПРИМЕНА ДЕРИВАТА ТИАЗОЛА КАО ИНХИБИТОРА КОРОЗИЈЕ БАКРА
       Ђенђи Ваштаг1, Јелена Накомчић2, Сузана Апостолов2, Борко Матијевић2
[image: image1.emf]1,2 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
e-mail: djendji.vastag@dh.uns.ac.rs


Сажетак: Органска једињења која у себи садрже сумпор или/и азот  представљају потенцијалне инхибиторе корозије бакра у киселој средини. Са тим циљем је испитивана могућност примене 5-(5’-метилфурфулиден-2’)-2,4-диоксотетрахидро-1,3-тиазола, МFDT као потенцијалног инхибитора корозије бакра у киселој сулфатној средини (0,1 moldm-3 Na2SO4, pH=3). Електрохемијском импедансном спектроскопијом (EIS) је утврђено је да ефикасност испитиваног инхибитора у великој мери зависи од његове концентрације. Такође је уочено да се при датим експерименталним условима молекули МFDT адсорбују на бакарној површини пратећи механизам Бокрис-Свинкелс-ове изотерме, што се манифестује повећањем укупног отпора система као и снижењем капацитета двојног слоја у поређењу са корозионом средином. 
Кључне ријечи: деривати тиазола, EIS, инхибиција корозије бакра
APPLICATION OF THIAZOLE DERIVATIVE AS INHIBITOR OF COPPER CORROSION 

       Đenđi Vaštag1, Jelena Nakomčić2, Suzana Apostolov2, Borko Matijević2
1,2 University of Novi Sad, Faculty of  Sciences, Department of chemistry, biochemistry and environmental protection, Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad

e-mail: djendji.vastag@dh.uns.ac.rs

Abstract: Organic molecules which contane nitrogen and/or sulfour are potential inhibitors for copper corrosion in acidic media. With this purpose, the possibility of using 5-(5’-methylfurfurylidene-2’)-2,4-dioksotetrahydro-1,3-thiazole, МFDT, as a potential inhibitor of corrosion of copper in a sulfuric acid environment (0.1 moldm-3 Na2SO4, pH=3) was investigated. By applying the electrochemical impedance spectroscopy (EIS) it has been determined, that the efficiency of the test inhibitor is largely dependent on its concentration. Additionally it is observed that at the given experimental conditions МFDT molecules adsorbed on the copper surface follows the mechanism of Bockris-Swinkels isotherms, as is manifested as an increase of the total resistance and a decrease of the double layer capacitance compared with the blank solution.

Keywords: thiazole derivatives, EIS, inhibition of copper corrosion
