VI Међународни научни скуп Савремени материјали 2015 –  Бања Лука, 6-7 септембар 2015
VI International Scientific Conference Contemporary Materials 2015 – Banja Luka, 6-7 September 2015

УПОРЕДНА АНАЛИЗА САСТАВА И ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА МОДИФИКОВАНОГ БЕНТОНИТА И АКТИВНЕ ГЛИНЕ
Зоран Петровић1, Перо Дугић2, Војислав Алексић1, Мирко Петковић2, Гордана Остојић3
[image: image1.emf]1Технолошки факултет Зворник Универзитета у Источном Сарајеву, Каракај бб 75400 Зворник, ozrenzorp@gmail.com, profv.aleksic@gmail.com
2Рафинерија уља Модрича, perodugic@gmail.com, pmirko@modricaoil.com
3„Алумина“ доо Зворник, gostojic881@gmail.com 
Сажетак:  Активне глине добијене су модификацијом природних алумосиликатних глина и имају велику примјену у различитим адсорпционим процесима, као што су: обрада минералних базних уља, бијељење јестивих биљних уља, у заштити животне средине и др. Адсорпциона моћ ових глина зависи од састава, физичко-хемијских, текстуралних и морфолошких карактеристика истих. У овом раду је извршена упоредна анализа састава и физичко-хемијских карактеристика природног и сумпорном киселином модификованог бентонита и комерцијалне активне глине која се употребљава у обради минералних базних уља. Састав наведених глина одређен је примјеном низа аналитичких метода као што су: гравиметрија, волуметрија, AAS, UV-VIS, ICP-OES и XRF. Добијени резултати су потврдили да адсорпционе карактеристике бентонита и активних глина зависе од њиховог састава и физичко-хемијских карактеристика истих, као и да киселином модификовани бентонит може послужити као алтернатива активним глинама за претходно наведене адсорпционе процесе.  
Кључне ријечи: природни и модификовани бентонит, активна глина, хемијски састав, физичко-хемијске карактеристике, адсорпциони процеси
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COMPOSITION AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF MODIFIED BENTONITE AND ACTIVATED CLAY 

Zoran Petrović1, Pero Dugić2, Vojislav Aleksić1, Mirko Petković2, Gordana Ostojić3
1 Faculty of Technology Zvornik, University of  East Sarajevo, Karakaj bb 75400 Zvornik, ozrenzorp@gmail.com, profv.aleksic@gmail.com
2Oil Rafinery  Modriča, perodugic@gmail.com, pmirko@modricaoil.com
3„Alumina“ doo Zvornik, gostojic881@gmail.com
Abstract:  Activated clays were obtained by modifying natural aluminosilicate clays and are widely used in various adsorption processes, such as: processing of mineral base oils, bleaching of edible vegetable oils, in environmental protection, etc. Adsorption power of these clays depends on the composition, physicochemical, textural and morphological properties of the same. This paper presents comparative analysis of the composition and physicochemical characteristics of natural and sulfuric acid modified bentonite and commercial active clay used in the processing of mineral base oils. The composition of the mentioned clays  was determined by applying a series of analytical methods such as: gravimetry, volumetry, AAS, UV-VIS, ICP-OES and XRF. The obtained results confirmed that the adsorption characteristics of bentonite and activated clays depend on their composition and physicochemical characteristics of the same, as well as acid modified bentonite can be used as an alternative to active clays to the above-mentioned adsorption processes.  
Key words: natural and modified bentonite, activated clay, chemical composition, physicochemical properties, adsorption processes
