VI Међународни научни скуп Савремени материјали 2015 –  Бања Лука, 6-7 септембар 2015
VI International Scientific Conference Contemporary Materials 2015 – Banja Luka, 6-7 September 2015

УТИЦАЈ МОДИФИКОВАНОГ БЕНТОНИТА НА САДРЖАЈ АРОМАТА И ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОНВЕНЦИОНАЛНИХ БАЗНИХ УЉА
Биљана Миловановић1, Зоран Петровић1, Перо Дугић2, Крсто Мијановић3 
[image: image1.emf]1Технолошки факултет Зворник Универзитета у Источном Сарајеву, Каракај бб 75400 Зворник,  biljana-biki@gmail.com, ozrenzorp@gmail.com
2Рафинерија уља Модрича, perodugic@gmail.com
3Агромедитерански факултет Универзитета „Џемал Биједић“ Мостар, krsto.mijanovic@unmo.ba
Сажетак: Конвенционална базна уља добијају се издвајањем непожељних јединњења физичким поступцима, а квалитет истих зависи од квалитета нафте. Ова уља садрже већу количину ароматских игљоводоника и једињења сумпора, а посједују и лошије физичко-хемијске карактеристике од базних уља добијених савременим поступцима. Завршна обрада ових базних уља може се изводити водоником или активним алумосиликатним глинама. У овом раду је  истраживан утицај киселином модификованог бентонита са локалитета Шипово на садржај аромата и неке физичко хемијске карактеристике (вискозност, индекс вискозности, индекс рефракције, боја, густина и деемулзивност) узорка конвенционалних базних уља. Садржај аромата је одређен методама инфрацрвене спектроскопије (IR) и ултраљубичасте спектрофотометрије (UV). Резултати испитивања су показали да долази до незнатног смањења садржаја аромата и промјене испитиваних физичко-хемијских карактеристика, а остварени ефекти обраде испитиваног уља киселином модификованог бентонита су слични ефектима обраде активираном глином. 
Кључне ријечи: модификовани бентонит, садржај аромата, физичко-хемијске карактеристике, конвенционална базна уља
INFLUENCE OF MODIFIED BENTONITE ON CONTENT OF AROMATICS AND PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS OF CONVENTIONAL BASE OILS
Биљана Миловановић1, Зоран Петровић2, Перо Дугић2, Крсто Мијановић3 
1 Faculty of Technology ZvornikUniversity of East Sarajevo, Каракај бб 75400 Зворник,  biljana-biki@gmail.com, ozrenzorp@gmail.com
2Oil Refinery Modriča, perodugic@gmail.com
3Аgromediterranean faculty University „Džemal Bijedić“ of Mostar, krsto.mijanovic@unmo.ba
Abstract: Conventional base oils are obtained separating undesirable compounds by physical processes, and their quality depends on the quality of petroleum. These oils have higher amount of aromatic hydrocarbons and sulfur compounds and have worse physico-chemical characteristics of base oils obtained with modern techniques. The final treatment of these oils can be made by hydrogen or active aluminosilicate clay. In this paper was investigated the effect modified bentonite by acid from the site Šipovo on content of aromatics and some physico-chemical characteristics (viscosity, index of viscosity, index of refractive, color, density and demulsibility) of sample on base oil. Contens of aromatics was determined by IR spectroskopy (IR) and UV spectrophotometry (UV). The results of investigation showed that there is a slight reduction in aromatic content and change of tested physico-chemical characteristics, and realized effects of processing tested oil by acid are similar effects processing by  activated clay.

Key words: modified bentonite, content of aromatics, physico-chemical characteristics,  convencional base oils
