VIII Међународни научни скуп Савремени материјали 2015 –  Бања Лука, 6-7 септембар 2015.

VII International Scientific Conference Contemporary Materials 2015 – Banja Luka, 6-7 September 2015 

МИНЕРАЛНА ДОБРА НА БАЛКАНСКОМ ПОЛУОСТРВУ И ЊИХОВЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ
Свјетлана Средић,1 Милорад Давидовић,2 Зоран Недић, 3 Павле Танчић,4 Александар Јанићијевић,5 Бојана Радојковић2
[image: image1.emf]1Рударски институт Приједор, e-mail Саве Ковачевића бб, Приједор 
2Институт Гоша, Милана Ракића 35, Београд
3Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, Студентски трг 12-16, Београд
4 Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Ђушина 7, 11000 Београд
5 Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, Карнегијева 4, Београд
Сажетак: Главни минерали присутни на Земљи су силикатни минерали који се састоје од тетраедара са кисеоником у рогљевима тетраедра и силицијумом у центру. Угао у овом тетраедру се мало разликује од идеалне вредности од 109°. Такође Si-O веза је приближно 50% јонског и 50% ковалентног карактера. Наелектрисање на изолованим тетраедрима је [SiO4]4-. SiO4 тетраедар је основна структурна јединица силикатних минерала. Два спојена SiO4 тетраедра чине [Si2О7]6- јединицу која је основ одређене групе минералних лежишта. Основни проблем у овом раду је анјон [SiO4] 4-. Вода има главну улогу у формирању различитих модификација силикатних минерала. У овом раду је дат преглед утицаја воде на физико-хемијске особине неких силикатних минерала са Балканског Полуострва. Рендгенска дифракцијска анализа (XRD) је коришћена за добијање информација о структури силикатних минерала. IR спектроскопија је коришћена за откривање садржаја воде у силикатима и одређивање њене динамике.

Кључне ријечи: силикатни минерали, слободни радикали у води, XRD, IRS
THE MINERALS GOODS AT BALKAN PENINSULA AND THEIR STRENGHT SIMILARITIES AND DIFFERENCES
Svjetlana Sredić,1 Milorad Davidović,2 Zoran Nedić,3 Pavle Tančić,4 Aleksandar Janićijević,5 Bojana Radojković2
1 Institute of Mining Prijedor, Republic of Srpska

2 Institut Goša, Milana Rakića 35, Beograd, Serbia

3 University of Belgrade, Faculty of Phisical Chemistry, Serbia

4 University of Belgrade, Faculty of Geology, Serbia
5 University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Serbia
Abstract:The major minerals present in the globe are complexes consisting of a central atom surrounded tetrahedrally by oxigen with the O-Si-O bond angle only slighty dexiating from the ideal value of 109°. Olthough the Si-O bond is approximately 50% ionic and 50% covalent. The charge of an isolated tetahedron is [SiO4]4-. The SiO4 tetrahedron is the building unit of all silicate structures i.e. minerals goods. Two SiO4 tetrahedra joined together to form an [Si2O7]6- unit.  The major task in this work is anion [SiO4]4-.Water plays an leading role in the generation of various silica modifications. In this paper is presented an owerview of water influence on physico-chemical behaviors of some silica minerals from Balcan Peninsula. The few samples of these minerals are considered. X-ray diffraction was used for obtaining of information of the structure of the silicate minerals. IR spectroscopy was used for detecting the water content in silicates and determination of their dynamics.
Key words: silicat minerals, free radicals, XRD, IRS
