Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

ПРОГНОЗА МИКРОСТРУКТУРЕ КЕРАМИЧКИХ МАТЕРИЈАЛА У ОКВИРУ ФРАКТАЛНЕ ПРИРОДЕ 

Војислав В. Митић1,2, Љубиша Коцић1, Весна Пауновић1, Филип Бастић1,2
[image: image1.emf]1Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Александра Медведева 14, 18000 Ниш, vmitic.d2480@gmail.com, ljubisa.kocic@elfak.ni.ac.rs, vesna.paunovic@elfak.ni.ac.rs, filip.bastic@gmail.com 
2Институт техничких наука САНУ, Кнез Михаилова 35/IV, 11000 Београд
Сажетак: Структура допираних BaTiO3 керамичких материјала може се контролисати коришћењем различитих синергетских ефеката као и параметара синтеровања и консоли​дације. На бази фракталне геометрије, развијен је утицај концентрације додатака на микроструктуру и диелектрична својства BaTiO3 керамике. Овај ниво контроле својстава је веома важан у прогнозирању својстава модерних материјала. Коблеов модел две сфере коришћен је као иницијални за развој новог модела две елипсе у контакту; елипсоидна геометрија може боље апроксимирати синтероване честице него сферна. У овом раду, успостављени су модели контаката зрна и одговарајућих геометријских параметара на бази сферних, елипсоидних и полиедралних геометријских модела, са параметрима консолидације (време синтеровања и температура). Коришћене су различите концентрације додатака (Er2O3, Yb2O3, Ho2O3), од 0.01wt% до 1wt%, као и температуре синтеровања, од 1320°C до 1380°C. Фрактална природа отвара пут ка новом приступу анализи структуре керамике, описујући, прогнозирајући и моделујући облик зрна и везе између структуре BaTiO3​ керамике и диелек​тричних својстава. Ово се користи за боље разумевање везе структурних и електричних параметара и утицаја на интергрануларну импедансу кластера зрна. 
Кључне ријечи: BaTiO3-керамика, Коблеов модел, микроструктура, фрактали.
CERAMICS MATERIALS MICROSTRUCTURE PROGNOSIS WITHIN THE FRACTAL NATURE
Abstract: Doped BaTiO3–ceramics materials structure can be controlled by using different synergetic effects as well as sintering and consolidation parameters. Additives concentration influence on BaTiO3-ceramics microstructure and dielectric properties is developed, based on fractal geometry. This properties control level is very important in advanced materials prognosis. Coble's two-sphere model is used as initial one for developing a new two-ellipsoid model; the ellipsoidal geometry can better approximate sintering particles than spherical one. In this paper, the grains contact models and connecting geometric parameters based on spherical, ellipsoidal and polyhedral geometric models, with consolidation parameters (sintering time and temperature), are established. The different additives concentration (Er2O3, Yb2O3, Ho2O3), from 0.01wt% to 1wt%, and 1320°C-1380°C sintering temperatures, are used. The fractal nature paves a new approach for the ceramics structure analysis, describing, prognosis and modeling the grains shape and relations between BaTiO3-​ceramics structure and dielectric properties. This have been used for better understanding structural and electrical parameters interrelation and influence on grains clusters intergranular impedance.
Keywords: BaTiO3-ceramics, Coble’s model, microstructure, fractals.
