Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКА АЛТЕРНАТИВНА ЕНЕРГИЈА И ФРАКТАЛНА ПРИРОДА МИКРОСТРУКТУРЕ
Војислав В. Митић1,2, Љубиша Коцић1, Весна Пауновић1, Филип Бастић1,2, Зорица Мојовић3, Душан Јовановић3
[image: image1.emf]1Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Александра Медведева 14, 18000 Ниш, vmitic.d2480@gmail.com, ljubisa.kocic@elfak.ni.ac.rs, vesna.paunovic@elfak.ni.ac.rs, filip.bastic@gmail.com 
2Институт техничких наука САНУ, Кнез Михаилова 35/IV, 11000 Београд
3ИХТМ - Институт за хемију, технологију и металургију

Сажетак: Светски интерес намеће брзи развој обновљивих енергерских извора нове генерације. У овој научној области, нови батеријски системи, посебно оних на бази литијум-јонских технологија, су у фокусу истраживања и развоја. Истовремено, у развоју технологија електричних аутомобила, нови системи батерија добијају све већу улогу, полазећи од критеријума броја поновљања пуњења према расположивим електро​хемијским реакцијама. Ово указује на кључну важност утицаја микроструктурних процеса. Такође, поред електро​хемијских процеса и брзине пуњења, капацитет ускладиштења енергије има посебан значај. У овом раду, такође, настојаћемо да, полазећи од наших претходних истраживања у области керамике и уопште науке о материјалима, обогаћених анализом фракталне природе, дамо допринос неким фундаменталним електрохемијским законима путем фракталних корекција у одговарајућим формулама. Ово смо базирали на експериментима са BaTiO3-керамиком и различитим адитивима (MnCO3, Nb2O5, CaZr2O3, Er2O3, Yb2O3 и Ho2O3) консолидованом под притиском до 150 MPa и температурама од 1190oC до 1380oC. При томе користили смо SEM и EDS анализе. Ови експерименти са фракталном природом микроструктурне анализе потврђују нове перспективе у правцу електрохемијске, фракталне микроелектронике.
Кључне ријечи: електрохемијска енергија, микроструктура, фрактали.
ELECTROCHEMICAL ALTERNATIVE ENERGY AND MICROSTRUCTURE FRACTAL NATURE

Abstract: Wordls interest race to develop renewable and new generation energy sources. In this scientific area the new batteries systems, especially based on lithium-ion technologies, are in the research and development focus. Simultaneously, in electric cars technologies development the battery systems getting the increasing role from the point of view how meny times in electrochemical reactions we can perform recharging. So, the microstructure processes influence is very important. Also, beside the electrochemical processes and recharcgable speed the storage capacity has special significance. Based on our previous research in the field of ceramics, generally materials science, enriched by the fractal nature analysis, in this paper we contribute in some fundamental  electrochemical laws through fractal corrections in relevant formulas. In that sense, we based this on experiments with BaTiO3-ceramics and different additives (MnCO3, Nb2O5, CaZr2O3, Er2O3, Yb2O3 and Ho2O3) consolidated under the pressing pressure up to 150 MPa and processed in the temperatures from 1190oC to 1380oC. We perform SEM and EDS analysis. Fractal nature microstructure analysis directly from experiments confirmed new frontiers in direction of electrochemical fractal microelectronics.
Keywords: electrochemical energy, microstructure, fractals.
