УТИЦАЈ АНТИМИКРОБНЕ ШТАМПЕ НА СОРПЦИЈСКА СВОЈСТВА ПЛЕТЕНИНА

Драгана Грујић,1 Александар Савић,1 Љиљана Топалић-Тривуновић,1

Маја Чича,1 Младен Станчић,1 Бранко Нерал2

1Универзитет у Бањој Луци, Технолошки факултет, e-mail: dragana.grujic@unibl.rs

2Универзитет у Марибору, Машински факултет, Марибор, e-mail: branko.neral@um.si

Сажетак: У раду је истраживан утицај штампе алгинатном пастом уз додатак алкохолног екстракта биљке Achillea millefolium L. на сорпцијска и антимикробна својства плетенина. За истраживањe су кориштене двије врсте памучних плетенина, израђене од исте пређе у различитим преплетајима. Сито штампа плетенина се изводила на сировим плетенинама и плетенинама бијељеним водоник пероксидом (H2O2). Испитивана сорпцијска својства плетенина, прије и након штампе, су способност задржавања воде и релативна влажност плетенина. Испитивање способности задржавања воде у плетенинама вршено је методом центрифугирања према стандарду DIN 53 814, а релативне влажности плетенина према ISO 139-1973. Такође је испитивана и ваздушна пропустљивост штампаних плетенина, као параметар који значајно утиче на транспорт влаге кроз одјећу. Антимикробно дејство штампаних плетенина, с обзиром на бактерије Staphylococcus aureus и Escherichia coli, утврђивано је методом паралелних линија (AATCC TM 147). Установљено је да интерлок плетенина штампана алгинатном пастом уз додатак 20 % алкохолног екстракта биљке  A. millefolium L. показује одређено антимикробно дејство на S. aureus, док на E. coli нема никаквог дејства. Такође је утврђено да антимикробна штампа знатно повећава способност задржавања воде у плетенинама, од вриједности 32,55 % за интерлок плетенину бијељену H2O2 до 117,52 % за штампану плетенину.

Кључне ријечи: плетенине, антимикробна штампа, сорпција, екстракти биљака

THE INFLUENCE OF ANTIMICROBIAL PRINTING ON SORPTION PROPERTIES OF KNITTED FABRICS

Abstract: In this paper was examined the influence of the alginate paste printing with the addition of alcoholic extract of Achillea millefolium L. on sorption and antimicrobial properties of knitted fabrics. For research were used two types of cotton knitted fabrics, made from the same yarn in a variety of weaves. Screen printing was performed on raw knitted fabrics and on knitted fabrics bleached with hydrogen peroxide (H2O2). The ability to retain water and relative humidity of knitted fabrics before and after printing are sorption properties that were tested. Determination of the water retention value in knitted fabrics by centrifugation method was performed according to standard DIN 53 814 and relative humidity of knitted fabrics according to ISO 139-1973. Also, the air permeability of printed knitted fabrics was tested as a parameter that significantly affects the transport of moisture through clothing. Antimicrobial properties of printed knitted fabrics were tested on bacteria Staphylococcus aureus and Escherichia coli, by using parallel streaking method (AATCC TM 147-2004). It was found that the interlock knitted fabric printed with alginate paste with the addition of 20% of alcoholic extract of A. millefolium L. demonstrated an antimicrobial effect on S. aureus, while on E. coli had no effect. It was also found that аntimicrobial printing the significantly increased the water retention capacity in knitted fabrics, from 32.55% of the value for the interlock knitted fabrics bleached with H2O2 to 117.52% for printed knitted fabrics.

Keywords: knitted fabrics, antimicrobial printing, sorption, plant extracts