Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

УТИЦАЈ ПРЕДИСТОРИЈЕ РАСТВОРА НА ДИСПЕРЗИЈЕ БРЗИНА РАСТА КРИСТАЛА РОШЕЛСКЕ СОЛИ 

Биљана Радиша,1 Мићо Митровић,1 Бранислава Мисаиловић,1Весна Чворић,1 

Драгана Маливук Гак,2 Андријана Жекић1
[image: image1.emf]1Универзитет у Београду, Физички факултет, Студентски трг 12, 11001 Београд, Србија, biljana.radisa@ff.bg.ac.rs
2Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина, draganamalivuk@yahoo.com 

Сажетак: Дисперзије брзина раста кристала као и утицај спољашњих параметара на њих предстaвљају увек актуелни предмет истраживања. У овом раду биће представљени резултати истраживања утицаја хлађења водених раствора од 35.0 и 50.0°C до температуре раста кристала 30.0°C на расподеле брзина малих кристала Рошелске соли. Резултати показују да опсег могућих брзина раста зависи од претходног третирања раствора. Излагање раствора високим температурама од 50.0°C и лаганим снижавањем до температуре раста смањује вероватноћу нуклеације и раста кристала који расту брзинама већим од 60 nm/s, док третирање раствора од 35.0°C смањује вероватноћу нуклеације и раста кристала који расту брзинама мањим од 10 nm/s. Дисперзије брзина раста проучаваних кристала описане су нормалном расподелом, а положај максимума расподеле померен је ка мањим брзинама при хлађењу раствора од 35.0°C. Добијени резултати биће дискутовани у складу са постојећим теоријама раста кристала.

Кључне ријечи: Рошелска со, дисперзије брзина раста кристала, предисторија раствора 
THE EFFECT OF SOLUTION  HISTORY ON GROWTH RATE DISPERSION OF ROCHELLE SALT CRYSTALS
Abstract: Crystal growth rate dispersion and the effect of external parameters on them still represents a subject of current researches. Results of investigation of the effect of cooling of aqueous solutions from 35.0 and 50.0°C to crystal growth temperature of 30.0°C on growth rate distribution of small Rochelle salt crystals are presented in this paper. Obtained results indicate that the range of possible growth rates depends on the pre-treatment of the solution. Exposing the solution to high temperatures of 50.0°C and slowly temperature decreasing reduces the probability of nucleation and growth of crystals which grew at rates higher than 60 nm/s, whereas the treatment of a solution from 35.0°C reduces the probability of nucleation and growth of crystals which grew at rates smaller than 10 nm/s. Growth rate dispersions are described by normal distribution, and position of distribution maximum is shifted toward lower rates for cooling a solution from 35.0°C. Results will be discussed in accordance with existing theories of crystal growth.   
Keywords: Rochelle salt, growth rate dispersion, history of solution

