Утицај модификације на адсорпционе особине зеолита 4А

Ј.Пенавин Шкундрић1, З. Леви2, С. Сладојевић2, Р. Петровић2, Д. Бодрожа2

1 Технолошки факултет, Бањалука, Универзитет у Бањалуци, РС, БиХ

2 Технолошки факултет, Бањалука, Универзитет у Бањалуци, РС, БиХ, bodroa@yahoo.com

САЖЕТАК:У раду је испитиван утицај модификације синтетичких зеолита типа А са површински активном материјом (ПАМ). Према бази зеолитних Структура (2002), Зеолити типа А сврстани су у три различите групе, 3А, 4А и 5А и сви они посједују исту општу формулу али имају другачији тип катијона. Зеолит 4А се може дефинисати као хидратизовани алумосиликат тродимензионалне структуре са шупљинама промјера 0,8-1 nm, који су реда величине молекула у којима се налазе измјењиви катјони и молекуле воде. Процесом модификације зеолита са органском ПАМ долази до дјеломичне неутрализације негативног наелектрисања, а добијени органо минерали имају већу ефикасност адсорпиције штетних компоненти из воде и ваздуха. Адсорпционе особине модификованог 4A зеолита су испитане са киселим (CH3COOH и C17H33COOH) и базним (NH3) адсорбенсима. Адсорпција је праћена према Фреундлицховој адсорпционој изотерми. Резултати су показали да се CH3COOH и C17H33COOH адсорбују у једном слоју, а NH3 се адсорбује у више слојева.

Кључне ријечи: адсорпција, површински активне материје, органоминерали, 4A.

The impact of the modification on the adsorption properties of zeolite 4A

J. Penavin Skundric1, Z. Levi2, S. Sladojevic2, R. Petrovic2, D. Bodroza2

1 Faculty of Technology, Banjaluka, University in Banjaluka, RS, BiH

2Faculty of Technology, Banjaluka, University in Banjaluka, RS, BiH, bodroa@yahoo.com

ABSTRACT: In this paper the effect of modification of synthetic zeolites type A with surface active compounds (SACs) was examined. According to Database of Zeolite Structure (2002), Zeolites type A classified into three different grades, 3A, 4A and 5A, all of which posses the same general formula but has different cation type. Zeolit 4A can be defined as a hydrated aluminosilicates of three-dimensional structure with cavities 0.8-1 nm in diameter, which are of the order of a molecule containing the exchangeable cations and water molecules. The process of modification of zeolites with organic SACs leads to partial neutralization of negative charge. The obtained organo minerals have higher adsorption efficiency of harmful components in water and air. Adsorption properties of the modified 4A zeolite are tested with acidic (CH3COOH and C17H33COOH) and alkalic (NH3) adsorbents. Absorption was monitored according to Freundlich adsorption isotherm. The results showed that it is multilayer and physical adsorption. The results showed that the CH3COOH and C17H33COOH is adsorbed in a single layer, and NH3 is adsorbed in multiple layers.

Key words: adsorption, surface active agents, organominerals, 4A.