КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ПОЛИЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ МЕМБРАНЕ МОДИФИКОВАНЕ ЈОНСКИМ СНОПОВИМА

Славица  Малетић,1Драгана Д. Церовић 2, Иван Петронијевић3, Милорад  Шиљеговић4, Јаблан Р. Дојчиловић5

1 Универзитет у Београду, Физички факултет, Студентски трг 12, sslavica@ff.bg.ac.rs

2Универзитет у Београду, Физички факултет, Студентски трг 12, cecadragana@ff.bg.ac.rs

3Универзитет у Београду, Физички факултет, Студентски трг 12, ivan.petronijevic@ff.bg.ac.rs

4 Универзитет у Београду, Интитут за нуклеарне науке Винча, P.O. Box 522,  smilorad@vinca.rs

5Универзитет у Београду, Физички факултет, Студентски трг 12, jablan@ff.bg.ac.rs

Сажетак: У овом раду су проучаване промене у структури полиетилентерефталат (PET) мембране настале излагањем  N5+ јонима, енергије 100 KeV, са флуксом од 1014 до  1016 cm-2. Промене настале на PET мембранама су анализиране инфрацрвеном и ултраљубичастом спектроскопијом. Трансмисиони спектри у инфрацрвеној области показују да се за време процеса имплантације, структура узорака делимично мења. Промене у интезитету карактеристичних пикова указују  на кидање веза. На основу оптичких спектара закључује се да се трансмисија значајно смањује повећањем флукса јонског снопа. Процењене  су вредности енергијског процепа за нетретиран и третиране узорке и показало се да  се вредности енергијског гепа смањују  са повећањем флукса јона.

Кључне ријечи: Полиетилентерефталат (PET), јонска-имплантација, инфрацрвена  спектроскопија, UV- Vis спектроскопија.

CHARACTERIZATION ION-BEAM MODIFIED POLYETHILENETEREPHTALATE MEMBRANE

Abstract: In this study we investigated the modification of the structure of polyethileneterephtalate (PET) membrane  exposed to 100 keV N5+ ions with fluences varying from 1014 to 1016 cm-2. The changes in the properties of unirradiated and ion-beam modified samples of PET track membrane were analyzed by Fourier transform infrared (FTIR) and ultraviolet–visible (UV-Vis) spectroscopies. Infrared transmission spectra show that during the implantation process the structures were partly modified. FTIR spectrum also shows the change in intensity of the typical bands after irradiation of the polymers. The variation in the band intensity shows the breakage of a few bonds in the structure. The obtained optical results showed that the increase of ion irradiation fluence induced decrease in the transmittance of the PET membrane. The values of energy band gap decreases with increase of the fluence as well.

Keywords: polyethileneterephtalate (PET), ion-implantation, infrared spectroscopy, UV-Vis  spectroscopy.