Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

САМОУГРАЂУЈУЋИ БЕТОН СА ОТПАДНИМ МАТЕРИЈАЛИМА КАО НОВ ЕКОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ


Ива Деспотовић1 
[image: image1.emf]1Висока грађевинско – геодетска школа, Хајдук Станкова 2, Београд,  ivickad@gmail.com
Сажетак: Грађевинска индустрија исцрпљује природне ресурсе истовремено производећи значајне количине грађевинског отпада те на тај начин утиче на природну средину. Годишња производња бетона у свету је достигла 10 милијарди тона годишње, сврставајући бетон у најчешће коришћен грађевински материјал. Имајући у виду чињеницу да 70% бетона чини агрегат, јасно је колике су потребе за речним и дробљеним агрегатом.

Самоуграђујући бетон, и сам иновација на пољу технологије бетона, садржи одређену количину прашкастог материјала – филера. Постоје различите могућности за избор ове компоненте, при чему примена индустријских нус – продуката попут летећег пепела или силикатне прашине решава проблем њиховог одлагања на депонију, а бетон чини еколошким материјалом.
Предмет рада су карактеристике и технологија самоуграђујућег бетона са различитим минералним додацима: млевеним кречњаком, летећим пепелом и силикатном прашином, при чему су коришћени речни и рециклирани агрегат, добијен рушењем потпорног зида, чија количина је варирана у бетону.
Кључне ријечи: самоуграђујући бетон, рециклирани агрегат, летећи пепео, силикатна прашина, кречњак
SELF – COMPACTING CONCRETE WITH WASTE MATERIALS AS NEW ECOLOGICAL MATERIAL

Abstract: Construction industry uses vast amounts of natural resources, simultaneously producing significant amounts of construction waste, so that it has a great impact on the environment. Annual production of concrete in the world has reached 10 billion tons, classifying concrete in the most widely used building material. Having in mind the fact that 70 % of concrete is aggregate, it is clear what the quantity of natural and crushed aggregates requires. 
Self-compacting concrete, being innovation in the field of concrete technology, contains a certain amount of powdered materials – fillers. There are various possibilities of selecting this component. If we used any of the industrial by-products, such as fly ash or silica fume, we would solve the problem of depositing these materials, and thus made concrete ecological material.

The research subject presented in this paper are properties and technology of self-compacting concrete made with various mineral additives: lime, fly ash, and silica fume, wherein the aggregates used, are both natural and recycled aggregates, obtained by demolition of retaining wall, whose amount is varied in the concrete. 

Keywords: Self – Compacting Concrete, recycled aggregate, fly ash, silica fume, lime

