SYMPOSIUM B: Biomaterials and nanomedicine – biopolymers

ОКСИЦЕЛУЛОЗА – МАТЕРИЈАЛ ЗА НОВА ПОДРУЧЈА ПРИМЕНЕ

OXYCELLULOSE – MATERIAL FOR NEW APPLICATION AREAS

Jovana Milanovic1, Matea Korica1, Tanja Nikolic2, Mirjana Kostic3

1 Innovative center, Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Karnegijeva 4, 11000 Belgrade, Serbia

2 College of Professional Technological and Artistic Education in Leskovac, Vilema Pusmana 17, Leskovac 16000, Serbia

3 University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Karnegijeva 4, 11000 Belgrade, Serbia

1 e-mail: јovаnа@tmg.bg.ac.rs, 1 mkorica@tmg.bg.ac.rs, 2 tanjanikol@gmail.com, 3 kostic@tmf.bg.ac.rs

Сажетак: У овом раду представљени су принципи дејства селективних (NaIO4 и 2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксил - ТЕМПО радикал) и неселективних (H2O2 и KMnO4) оксидационих средстава на целулозу, њихов значај у модификовању постојећих или давању нових, специјалних својства целулозним материјалима, као и примери њихове примене. Производ оксидације - oксицелулоза, представља полазну основу за добијање широког спектра материјала специјалне намене. Посебно је представљен утицај ТЕМПО-оксидације на природна и хемијска целулозна влакна, са детаљним освртом на тип и количину уведених функционалних група, променама у структури, сорпционим и механичким својствима. Описана је и примена ТЕМПО-оксидације за добијање целулозних нано-материјала у облику дисперзија, честица и филмова, као и потенцијал примене ових нано-структурних материјала.

Кључне речи: Целулозна влакна, оксицелулоза, ТЕМПО-оксидација, нова својства, нано-целулоза

Abstract: In this paper, the principles of the action of the selective (NaIO4 and 2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl-TEMPO radical) and non-selective (H2O2 and KMnO4) oxidation agents on cellulose are presented. Their importances in modifying the existing properties or giving new properties to cellulosic materials, as well as examples of their applications are also given. The oxidation product - oxicellulose, presents the base for obtaining a wide range of materials for special applications. Particularly, the influence of TEMPO-mediated oxidation on natural and man-made cellulosic fibers is presented, with a detailed overview on the type and quantity of introduced functional groups, changes in structure, sorption and mechanical properties. Also, we described the use of TEMPO-mediated oxidation for the production of cellulosic nano-materials in the form of dispersions, particles and films, as well as the potential application of these nano-structural materials.

Кеy words: Cellulose fibers, oxycellulose, TEMPO-mediated oxidation, new properties, nano-cellulose

Захвалност: Овај рад је проистекао из рада на Пројекту који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (ОИ 172029).