Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

ИСПИТИВАЊЕ ОТПОРНОСТИ НА ЛОМ ТОПЛОПОЛИМЕРИЗЈУЋЕГ АКРИЛАТА ЗА ИЗРАДУ БАЗЕ ТОТАЛНЕ ЗУБНЕ ПРОТЕЗЕ


Александра Малетин,1 Јована Бастајић,1 Иван Ристић, 2 Бранислава Петронијевић Шарчев,3 Исидора Нешковић,3 Тања Вељовић,1 Дубравка Марковић3
[image: image1.emf]1Катедра за стоматологију, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду, Хајдук Вељкова 3 Нови Сад Република Србија, aleksandra.maletin@mf.uns.ac.rs
2 Катедра за инжењерство материјала, Технолошки факултет, Универзитет у Нoвом Саду, Булевар цара Лазара 1 Нови Сад, Република Србија, ivan.ristic@uns.ac.rs
3 Клиника за стоматологију Војводине, Медцински факултет, Универзитет у Новом Саду, Хајдук Вељкова 3 Нови Сад Република Србија, jovanabastajic@gmail.com, branislava.petronijevic@mf.uns.ac.rs, isidora.neskovic@mf.uns.ac.rs, tanja.veljovic@mf.uns.ac.rs, dubravka.markovic@mf.uns.ac.rs
Сажетак: 
Дуги низ година материјал избора за израду базе тоталне зубне протезе представља поли метил метакрилат из разлога бројних добрих и пожељних својстава као што су: једноставност рада, могућност репаратуре, задовољавајућа естетика и приступачна цена. С обзиром на недовољну чврстоћу и отпорност на лом постоји тежња за побољшањем механичких својстава материјала мењањем његовог основног састава. Циљ истраживања био је одређивање отпорности на лом топлополимеризујућег акрилата за израду базе тоталне зубне протезе.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ: За потребе истраживања припремљено је укупно 20 узорака два топлополимеризујућа акрилата, стандардног и акрилата ојачаног мрежастом структуром. Након чувања у физиолошком раствору у трајању од 15 дана, мерења отпорности на лом извршена су на Универзалној кидалици. Подаци су статистички обрађени применом Студентовог т-теста за независне узорке. 

РЕЗУЛТАТИ: Мерењем савојне чврстоће и угиба при лому доказано је да постоји статистички значајна разлика савојне чврстоће између ојачаног (179,91-248,72МPа) и стандардног топлополимеризујућег акрилата (183,25-200,74МPа). Измерени угиб при лому показао је приближно исте вредности код оба материјала (1,0-1,4mm; 1,0-1,5mm).

ЗАКЉУЧАК: Ојачавањем полимера постижу се побољшана механичка својства акрилатних материјала за израду базе тоталне зубне протезе, пре свега већа отпорности на лом, те треба тежити усавршавању ових технологија. 

Кључне ријечи: топлополимеризујући акрилат, отпорност на лом, угиб при лому, тотална зубна протеза.
TESTING OF THE FRACTURE RESISTANCE OF THE HEAT-CURING DENTURE BASE ACRYLIC RESIN

Abstract: 
For many years, poly methyl methacrylate has been used as a material of choice for making the  denture base, thanks to its good and desirable performances as: simplicity in work, possibility of reparation, aesthetics and affordable price. Considering to its insufficient hardness and fracture resistance, there is a tendency to improve the mechanical properties of the material, by changing its basic composition.The aim of the research was to determine the fracture resistance of the heat-curing denture base acrylic resin materials.

MATERIALS AND METHODS: For the research 20 samples of the 2 heat-curing acrylics had been prepared, standard ones and reinforced acrylic resin material. After the storage in the saline for 15 days, measurements of the fracture resistance were performed by using the universal testing device. The data  were statistically processed using the Student’s t-test for independent samples.

RESULTS: By measuring the flexural strength and deflection at breakage, it has been proven that there was, statistically, a significant difference of the flexural strength between reinforced (179.91-248.72MPa) and standard heat-curing acrylics (183.25-200.74MPa). The deflection at breakage showed approximately the same values for both materials (1,0-1,4mm; 1.0-1.5mm).

CONCLUSION: By enhancing the polymer, the mechanical properties of the denture base acrylic resin materials will be improved, primarily, higher fracture resistance, that means that these technologies needs to be improved.

Key words: heat-curing acrylic resin, fracture resistance, deflection at breakage, complete denture.

