Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

ИСПИТИВАЊЕ СИЛЕ ОРТОДОНТСКИХ ЕЛАСТОМЕРНИХ ЛАНАЦА И NiTi ЗАТВОРЕНИХ ОПРУГА ПРИЛИКОМ ЗАТВАРАЊА ПОСТЕКСТРАКЦИОНИХ ПРОСТОРА
Мирјана Умићевић-Давидовић,1 Адриана Арбутина1, Маријана Араповић-Савић1, Владан Мирјанић1
[image: image1.emf]1 Универзитет у Бањој Луци ,Медицински факултет, Студијски програм стоматологија, Катедра за ортопедију вилица, mirjana.umicevic.davidovic@med.unibl.org
adriana.arbutina@med.unibl.org
marijana.arapovic-savic@med.unibl.org
vladan.mirjanic@med.unibl.org
Сажетак: У овом раду су испитиване силе коју производе елатомерни ланци и NiTi затворене опруге приликом затварања постекстракционих простора. Анализирано је 58 постекстракционих простора, који су били подијељени у двије гурпе према примјењеном механизму. Постекстракциони простори су праћени 3 мјесеца, при чему су извршена мјерења јачине силе и ширине постекстракционог простора. Мјерења су се проводила на почетку приликом активације механизма и на крају активне фазе, односно сваке 4 седмице. Резултати показују да еластомерним ланцима  више опада сила кроз вријеме, при чему износ затварања простора је мањи у односу на NiTi затворене опруге.   
Кључне ријечи: еластомерни ланac, NiTi затвoренa опругa, постекстракциони простор
EXAMINATION OF ORTHODONTIC ELASOMERIC CHAINS AND NiTi CLOSED COIL SPRING FORCE DURING POSTEXTRACTION SPACE CLOSURE
Abstract:  This paper examines the forces produced by elastomeric chains and NiTi closed coil springs during postextraction space closure. 58 postextraction spaces were analyzed, divided into two gurps according to the applied mechanism. Postextraction spaces were monitored for 3 months  when force strength and postextraction space width  measurements were made The measurements were carried out every 4 weeks, initially during activation of the mechanism and at the end of the active phase. The results show that elastomeric chains have more force decay over time, with the smaller amount of space closure width then NiTi closed coil springs.
Keywords: elastomeric chain, NiTi closed coil spring, postextraction space

