ПРИМЕНА КАТАЛИЗАТОРА НА БАЗИ КАЛЦИЈУМ СИЛИКАТАУ ТРАНСЕСТЕРИФИКАЦИЈИ СУНЦОКРЕТОВОГ УЉА

Жељка Кесић1,Ивана Лукић1,Ацо Јанићијевић1, Миодраг Здујић2,Дејан Скала1

1 Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду,

2Институт техничкихнаука САНУ,kesiczeljka@gmail.com

Сажетак: Биодизел, који представља перспективну алтернативу фосилном дизел гориву, по свом хемијском саставу је смеша метил естара виших масних киселина добијених из биљних уља или животињских масти. У овом раду добијање биодизела изведено је трансестерификацијом сунцокретовог уља са метанолом у присуству композитног CaO–SiO2 kатализатора.

Синтеза катализатора на бази калцијум силиката састојала се из механохемијског третмана полазних прахова варирањем односа Ca/Si и накнадном калцинацијом. Карактеризација катализатора извршена је методама XRD, FTIR, BET, одређивањем базности Хаметовим индикаторима, као и одређивањем слободног CaO титрацијом.

Каталитичка активност синтетисаних катализатора испитана је у трогрлом балону,који је смештен у термостатираном уљаном купатилу на 60oC и опремљен кондензатором и магнетном мешалицом,при молском односу метанола и уља од 10:1 и са 2 мас.% катализатора (рачунато на масу уља). Уједно је испитан и утицај слободног CaO на принос биодизела.

Кључне ријечи: механохемијска синтеза, CaO, SiO2, биодизел

CALCIUM SILICATE BASED CATALYST FOR TRANSESTERIFICATION OF SUNFLOWER OIL

Abstract: Biodiesel, an excellent alternative to petroleum diesel, is composed of methyl esters of long-chain fatty acids derived from vegetable oils or animal fats. In order to study solid base catalyst for biodiesel production, transesterification of commercial edible sunflower oil with methanol was carried out in the presence of CaO–SiO2 composite materials.

Mechanochemical treatment followed by calcination, as a solvent-free method, was chosen for the synthesis of calcium silicates with different Ca/Si ratios. Prepared catalysts were characterized by XRD, FTIR, BET N2 adsorption/desorption isotherms, Hammett indicator for basic strength and volumetric analysis for free CaO content.

All the catalytic experiments were carried out in 250 mL three-necked thermostated glass flask with a condenser and magnetic stirrer at 60 oC and 1 bar, with the molar ratio of methanol to sunflower oil of 10:1 and with 2 wt% of catalyst based on oil weight. Effect of free CaO content on the biodiesel yield was also investigated.

Keywords: mechanochemical synthesis, CaO, SiO2, biodiesel

Acknowledgement: This work was supported by the Ministry of education, Science and Tehnological Development of the Republic of Serbia, Grant No. III45001.