Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

УТИЦАЈ УСЛОВА СИНТЕЗЕ НА ТЕКСТУРАЛНА СВОЈСТВА AlFe ПИЛАРНИХ ГЛИНА 



Матилда Лазић1, Данијела Јашин2
[image: image1.emf]1Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину, Ђорђа Стратимировића 23, 23000 Зрењанин, matildalazic@outlook.com
2Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину, Ђорђа Стратимировића 23, 23000 Зрењанин, danijelajasin@gmail.com
Сажетак: AlFe пиларне глине се добијају копиларењем монморијонита мешовитим раствором две (Al3+ i Fe2+/3+) полиоксикатјонске врсте. Представници су чврстих, савремених екоматеријала и хетерогених катализатора. Примењују се у комерцијалним каталитичким технологијама нафтно-петрохемијске индустрије али и у области заштите животне средине нпр. за фотокаталитичко пречишћавање отпадних вода загађених фенолом. У раду је испитиван утицај услова пиларења: Al/Fe однос и pH раствора за пиларење (OH/Me однос) као и услова сушења и калцинације на текстурална својства припремљених узорака AlFe пиларних глина. Претпостављено је да примена процеса копиларења монморијонита и услови његовог извођења значајно утичу на побољшање текстуралних својстава насталих AlFe пиларних глина у односу на монморијонит. Добијени резултати текстуре серије припремљених узорака при различитим Al/Fe односима и pH раствора за пиларење, који су сушени на ваздуху (105°C, 4h) и калцинисани (300°C, 2h) показују да је дошло да значајног побољшања испитиваних текстуралних својстава припремљених узорака AlFe пиларних глина у поређењу са текстуром монморијонита. Добијене међусобне разлике у текстуралним својствима узорака припремњених при испитиваним параметрима синтезе објашњени су утицајем различтог садржаја јона гвожђа, pH раствора и температуре калцинације на стварања различите висине пилара у структури узорака, која консеквентно, проузрокује разлике у величини формираних пора и другим текстуралним својствима. 

Кључне ријечи: AlFe пиларне глине, екокатализатори, услови пиларења, текстура. 
INFLUENCE OF SYNTHESIS CONDITIONS ON TEXTURAL PROPERTIES OF AlFe PILLARED CLAYS 
Abstract: AlFe pillared clays are obtained by intercalation of montmorillonite with mixed solution of two (Al3+ i Fe2+/3+) polyoxications. Representatives of solid, modern ecomaterials and heterogeneous catalysts. They are applied in the commercial catalytic technologies of the oil and petrochemical industry, but also in the field of environmental protection, for example, for photocatalytic treatment of wastewater contaminated with phenol. We investigated the effect of pillaring conditions: Al / Fe ratio and the pH of the solution for pillaring (OH / Me ratio) as well as the conditions of drying and calcination in the textural properties of the prepared samples AlFe pillared clays. It has been assumed that the application of the montmorillonite copillaring process and the conditions for its performance, significantly influence the improvement of the textural properties of the AlFe pillared clays compared to montmorillonite. Obtained results of the texture series of samples prepared at different Al / Fe rations and pH for pillaring; which are air-dried (105°C, 4h) and calcined (300°C, 2h) show that there has been a significant improvement in the tested texture properties of all prepared samples compared to the montmorillonite texture. The resulting differences in the textural properties of the samples prepared with the test parameters of the synthesis were explained by the influence of the different content of the iron ions and the pH of the solution to create a different size of the pillar space in the structure of the samples, which in consequence, causes differences in the size of the formed pores and other textural beings.
Keywords: AlFe pillared clays, ekocatalysts, conditions for pillaring, texture. 

