Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

НОВИ АМИНО-ФУНКЦИОНАЛИЗОВАНИ МАГНЕТИЧНИ ПОЛИМЕР/БЕНТОНИТ КОМПОЗИТИ ЗА УКЛАЊАЊЕ ХРОМА ИЗ ВОДЕНИХ РАСТВОРА 

Звјездана Сандић1, Бојана Марковић2,  Дијана Михајловић3, Инес Миљановић1,
Иван Стефановић2, Јасна Џунузовић2, Aлександра Настасовић2
1Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, Бања Лука, БиХ, zvjezdana.sandic@pmf.unibl.org 
2Универзитет у Београду, НУ Институт за хемију, технологију и металургију,

Његошева 12, Београд, Србија
3Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет, Универзитетски град,
Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука, БиХ 

Сажетак: У овом раду, макропорозни магнетични поли(глицидил метакрилат-ko-етилен гликол диметакрилат)/бентонит композит функционализован са хексаметилен диамином (SGE/MB-HD), је коришћен као потенцијални сорбент Cr(VI) јона из водених раствора. Кинетика сорпције и адсорпционе изотерме су одређене према подацима добијеним у статичким експериментима са различитим почетним концентрацијама Cr(VI) јона при собној температури и pH = 2,0. Сорпција јона Cr(VI) прати кинетику псеудо-другог реда са извjесним утицајем дифузије кроз поре. Експерименти десорпције показују да је сорпција јона хрома реверзибилан процес и да се SGE/MB-HD лако регенерише са 0,1 mol/dm3 NaOH.
Кључне ријечи:  макропорозни композити, магнетит, бентонит, Cr(VI)
NOVEL AMINO-FUNCTIONALIZED MAGNETIC POLYMER/BENTONITE COMPOSITE FOR CHROMIUM REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTIONS
Zvjezdana Sandić1, Bojana Marković2, Dijana Mihajlović3, Ines Miljanović1,
 Ivan Stefanović2, Jasna Džunuzović2, Aleksandra Nastasović2
1University of Banja Luka, Faculty of Natural Science and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, Banja Luka, B&H, zvjezdana.sandic@pmf.unibl.org 
2University of Belgrade, SI Institute of Chemistry Technology and Metallurgy,

Njegoševa 12, Belgrade, Republic of Serbia
3University of Banja Luka, Faculty of Agriculture, University City, 
1A Vojvode Petra Bojovića Blvd., Banja Luka, B&H  
Abstract: In this study, macroporous magnetic poly(glycidyl methacrylate-co-ethylene glycol dimethacrylate)/bentonite composite functionalized with hexamethylene diamine (SGE/MB-HD) was tested as potential Cr(VI) sorbent from aqueous solutions. The sorption kinetics and adsorption isotherms were studied according to the data obtained in static experiments with different initial Cr(VI) concentration at room temperature and pH = 2.0. The Cr(VI) sorption obeys the pseudo-second-order model with definite influence of pore diffusion. Desorption experiments show that chromium anion sorption was reversible and the SGE/MB-HD was easily regenerated with 0.1 mol/dm3 NaOH.
Key words:  macroporous composite, magnetite, bentonite, Cr(VI)

