Oпажање Fe3O4→α-Fe2O3 фазне трансформације на ниској температури

Виолета Н. Николић1

1Институт за нуклеарне науке "Винча", Универзитет у Београду, Мике Петровића Аласа 12-14, П. О. Бокc 522, 11001 Београд, Србија, violeta@vinca.rs

Магнетно понашање наночестица магнетита синтетисаних хидротермалном методом детаљно је истражено применом СКВИД мерења, Николић и остали [1]. Да би се добио бољи увид у понашање припремљеног узорка који је подвргнут термичкој обради, извршена је детаљнија термо-гравиметријска анализа (термички анализатор ТА-СДТ 2090). Мерење ТГ и ДТА кривих је извршено стандардним протоколом. Такође су извршена додатна мерења узорка осушеног под сниженим притиском. Резултати су открили да процеси који се уочавају као последица термичког третмана имају изражeну егзотермну природу; најинтензивнији ДТА максимум је примећен на Т = 289 °C. Имајући у виду резултате XRD и ТЕМ анализе [1], као и то да фазна трансформација магнетита у хематит представља егзотермни процес: Fe3O4+14 O2= 32α-Fe2O3+∆H, ∆H=115 kJmol-1 [2,3], уочени егзотермни процес приписaн је фазнoј трансформацији Fe3O4→α-Fe2O3 на ниским температурама (<300 °C). Конверзија Fe3O4→α-Fe2O3 на тако ниској температури примећена је први пут, и још увек представља отворено питање.

Аутор захваљује др Н. Цвјетићанину на термогравиметријским мерењимa.

Кључне речи: магнетит, хематит, термо-гравиметријска анализа, фазна трансформација.

Observation of Fe3O4→α-Fe2O3 phase transformation at low temperature

Violeta N. Nikolić1

1Institute of Nuclear Sciences "Vinča", University of Belgrade, Mike Petrovića Alasa 12-14, P. O. Box 522, 11001

Belgrade, Serbia, violeta@vinca.rs

Magnetic behavior of the magnetite nanoparticles synthesized by hydrothermal method was investigated in detail by SQUID measurements, established by Nikolić et al [1]. To get better insight in behavior of the prepared sample subjected to the thermal treatment, a more detailed thermo-gravimetric analysis was performed (thermal analyzer TA-SDT 2090). TG and DTA curves were measured by standard protocol. Additional measurements of the sample dried under the lowered pressure were also performed. Results revealed that processes observed as a consequence of a thermal treatment has strong exothermic nature; the most intense DTA maximum is observed at T = 289 °C. Having on mind results of XRD and TEM analysis [1], as well that magnetite to hematite phase transformation presents exothermic process: Fe3O4+14 O2= 32α-Fe2O3+∆H, ∆H=115 kJmol-1 [2,3], observed exothermic process is ascribed to Fe3O4→α-Fe2O3 phase transformation at low temperatures (<300 ℃). Conversion of  Fe3O4→α-Fe2O3 at such low temperature is observed for the first time, and still presents open question.

The author is gratefully acknowledged Dr N. Cvjetićanin for thermogravimetric measurements.

Key words: magnetite, hematite, thermo-gravimetric analysis, phase transformation.