АНТИБАКТЕРИЈСКЕ И ДИЕЛЕКТРИЧНЕ ОСОБИНЕ ТЕКСТИЛНИХ МАТЕРИЈАЛА МОДИФИКОВАНИХ ЕКСТРАКТОМ БИЉКЕ Picea omorika И БАКАР-ФЕРИТНИМ НАНОЧЕСТИЦАМА

Драгана Грујић1, Драгана Церовић2, Бланка Шкипина1, Љиљана Топалић-Тривуновић1 и Александар Савић1

1Универзитет у Бањалуци, Технолошки факултет, 78000 Бањалука, Република Српска, blanka.skipina@tf.unibl.org, dragana.grujic@tf.unibl.org, ljiljana.topalic-trivunovic@tf.unibl.org, aleksandar.savic@tf.unibl.org

2Физички факултет, Универзитет у Београду, 11000 Београд, Србија cecadragana@ff.bg.ac.rs

Сажетак: У овом раду модификоване су тканине од памука, полиестера и мјешавине  памук/полиестер користећи екстракт биљке Picea omorika и бакар-феритне наночестице и тестиране су њихове антибактеријске и диелектричне особине. Антибактеријска активност свих узорака испитана је на бактерије Escherichia coli и Staphylococcus aureus. Већина тканина модификованих бакар-феритним наночестицама показалa је антибактеријско дjеловање на Escherichia coli, док је додатак екстракта биљке Picea omorika побољшао њихове антибактеријске особине. Диелектрични параметри су мјерени у фреквентном опсегу од 24 Hz до 75 kHz на собној температури, а резултати су показали да је модификација све три тканине бакар-феритом узроковала пораст њихове AC проводљивости. Добиjени резултати указују на могућност употребе испитиваних тканина за антибактеријску, као и електромагнетну заштиту.

Кључне ријечи: Антибактеријске особине, Диелектричне особине, Тканине, Екстракт биљке Picea omorika, Бакар ферит наночестице.

ANTIBACTERIAL AND DIELECTRIC PROPERTIES OF TEXTILE MATERIALS MODIFIED WITH HERBAL EXTRACT OF Picea omorika AND THE COPPER FERRITE NANOPARTICLES

Abstract: In this paper, cotton, polyester and cotton/polyester  fabrics were modified by using herbal extract of Picea omorika and copper ferrite nanoparticles and their antibacterial and dielectric properties were investigated. Antibacterial activities of all samples were examined against Escherichia coli and Staphylococcus aureus. The most of the fabrics modified by copper ferrite showed antibacterial activities against Escherichia coli, while the addition of the herbal extract improved their antibacterial protection. Dielectric properties were measured in frequency range from 24 Hz to 75 kHz at room temperature and the results showed that the modification of all three fabrics with copper ferrite caused increase in their AC conductivity. The obtained results point to the possibility of using investigated fabrics for antibacterial protection as well as for the electromagnetic shielding application.

Keywords: Antibacterial properties, Dielectric properties, Fabrics, Herbal extract of Picea omorika, Copper ferrite nanoparticles.

Acknowledgements:

This project was supported by the Ministry of Scientific and Technological Development, Higher Education and Information Society of the Republic of Srpska (contract grant number 19.032/961-113/19 and 19.032/961-112/19).