Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

ОПТИМИЗАЦИЈА СИНТЕЗЕ НАНОКОМПОЗИТА СА ФУНКЦИОНАЛИЗОВАНИМ МАГНЕТНИМ НАНОЧЕСТИЦАМА
Тамара Тадић,1 Бојана Марковић,1 Љиљана Суручић,2 Звјездана Сандић,3  Антоније Оњиa4, Зорица Вуковић,1 Александра Настасовић,1
[image: image1.emf] 1 Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију, Београд, Србија, tamara.tadic@ihtm.bg.ac.rs 

2 Универзитет у Бањој Луци, Медицински факултет, Бања Лука, Република Српска, БиХ
3 Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска, БиХ

4 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Београд, Србија

Сажетак: Овај рад фокусиран је на оптимизацију синтезе нанокомпозита добијеног суспензионом кополимеризацијом у присуству функционализованих магнетних наночестица. Испитан је утицај врсте и количине стабилизатора, као и брзине мешања реакционе смеше на облик и величину честица добијеног нанокомпозита. Магнетни нанокомпозит са најбољим морфолошким својствима окарактерисан је оптичком микроскопијом, ФТИР-ом и методом живине порозиметрије. 
Кључне ријечи: магнетни нанокомпозит, оптимизација, морфолошка својства
OPTIMIZATION OF SYNTHESIS OF NANOCOMPOSITE WITH FUNCTIONALIZED MAGNETIC NANOPARTICLES
Tamara Tadić,1 Bojana Marković,1 Ljiljana Suručić,2 Zvjezdana Sandić, 3 Antonije Onjia4, Zorica Vuković,1 Aleksandra Nastasović,1
1 University of Belgrade, Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia, tamara.tadic@ihtm.bg.ac.rs 
2 University of Banja Luka, Faculty of Medicine, Banja Luka, Republic of Srpska, B&H

3 University of Banja Luka, Faculty of Natural Science and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska, B&H

4 University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia.

Abstract:  This study is focused on the optimization of the synthesis of nanocomposite by suspension copolymerization in the presence of functionalized magnetic nanoparticles. The effect of parameters such as type and amount of stabilizing agent as well as the stirring rate of the reaction mixture on the shape and particle size obtained nanocomposite are studied. The magnetic nanocomposite with the best morphology properties was characterized using optical microscopy, FTIR, and mercury porosimetry.
Keywords: magnetic nanocomposite, optimization, morphology properties
Acknowledgement: This work was financially supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia (Grant No. 451-03-9/2021-14/200026 and 451-03-9/2021-14/200135).
