Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

MEHANOHEMIJSKI  INDUKOVANA SINTEZA La2O3
Саша Зељковић1, Младена Малиновић1, Сунчица Сукур1, Драгана Гајић1, Гордана Остојић2, Милица Балабан1

1Универзитет у Бањој Луци,  Природно-математички факултет, Студијски програм хемија, Младена Стојановића 2, 78 000 Бања Лука, Босна и Херцеговина,
sasa.zeljkovic@pmf.unibl.org

2Alumina Ltd, Karakaj bb, 75400 Zvornik, Bosnia and Herzegovina,

Сажетак: Прашкови лантанијум(III)-оксида (Lа2О3) синтетизовани су механохемијски индукованом методом уз недостатак растварача коришћењем лантанијум-нитрата и амонијум-бикарбоната као прекурсора. Смјеша прекурсора је калцинисана један сат на 600 или 800 °C. Ово истраживање је укључило испитивање реакција формирања, кристалне структуре, специфичне површине и оптичких својстава синтетизованог Lа2О3. Предложени механизам указује на сложену синтезу са неколико реакција, од којих су неке механохемијски индуковане. Величина нанокристалног Lа2О3, одређена XRD-ом, износи 22,15±3,9 nm (коришћењем Виллијамсон-Хол графикона утврђено је да је деформација 1,4×10−3 и величина кристалита 30,81 nm), док је специфична површина била 7,04 m2g-1. Вриједност директног енергетског процијепа добијена мјерењем рефлексије је била 5,37 eV.
Кључне ријечи: Lа2О3; Синтеза са недостатком растварача; Наночестице.
MECHANOCHEMICALLY INDUCED SYNTHESIS OF NANO La2O3
Abstract: Lanthanum(III)-oxide (La2O3) powders were synthesized by a mechanochemically induced solvent-deficient method using lanthanum nitrate, and ammonium bicarbonate as precursors. The precursor mixture was calcined for one hour at either 600 or 800 °C. This study included an investigation of the formation reactions, crystal structure, specific surface area, and optical properties of synthesized La2O3. The proposed mechanism indicates a complex synthesis with several reactions, some of which are mechanochemically induced. The size of the La2O3 nanocrystalline, as determined by XRD, is 22.15±3.9 nm (by using Williamson-Hall plot it is determined that the strain is 1.4×10−3 and crystallite size 30.81 nm) while the specific surface is set to 7.04 m2g-1. The direct bandgap value obtained from reflectance measurement is determined to be 5.37 eV.
Keywords: La₂O₃; Solvent deficient synthesis; Nanoparticles.

