Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

СИНТЕЗA МОЛЕКУЛСКИ ОТИСНУТОГ ПОЛИМЕРА КАО СЕЛЕКТИВНОГ СОРБЕНТА АНИЛИНА
Тамара Тадић,1 Бојана Марковић,1 Александра Настасовић,1 Јелена Лукић, 2 Љиљана Суручић,3 Звјездана Сандић, 4 и Антоније Оњиa 5
[image: image1.emf] 1 Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију, Београд, Србија, tamara.tadic@ihtm.bg.ac.rs 

2 Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета, Београд, Србија
3 Универзитет у Бањој Луци, Медицински факултет, Бања Лука, БиХ
4 Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, БиХ

5 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Београд, Србија
Сажетак: У овом раду, методом површинског утискивања синтетисана су три молекулски отиснута полимера (МИП) са различитим молским односима амина (етилен диамина) и шаблона (анилина) (1:1, 2:1, 4:1). Добијени МИП-ови окарактерисани су  скенирајућом електронском микроскопијом и ФТИР-ом и испитани као потенцијални сорбенти анилина при различитим pH. Као најбољи сорбент показао се МИП (4:1).  
Кључне речи: МИП, анилин, сорпција
SYNTHESIS OF MOLECULARLY IMPRINTED POLYMER AS A SELECTIVE SORBENT OF ANILINE 

Tamara Tadić,1 Bojana Marković,1 Aleksandra Nastasović,1 Jelena Lukić, 2 Ljiljana Suručić, 3 Zvjezdana Sandić, 4 and Antonije Onjia 5
1 University of Belgrade, Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia, tamara.tadic@ihtm.bg.ac.rs 

2 Innovation Center of the Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia
3 University of Banja Luka, Faculty of Medicine, Banja Luka, B&H

4 University of Banja Luka, Faculty of Natural Science and Mathematics, Banja Luka, B&H

5 University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia
Abstract:  In this paper, three molecularly imprinted polymers (MIPs) with different molar ratios of amine (ethylene diamine) and template (aniline) (1:1, 2:1, 4:1) were synthesized by the surface imprinting method. The obtained MIPs were characterized by scanning electron microscopy and FTIR, and investigated as a potential aniline sorbents at different pH. The results showed that MIP (4:1) had good potential for the removal of aniline.
Keywords: MIP, aniline, sorption
Acknowledgment: This work was financially supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia (Grant No. 451-03-68/2022-14/200026 and 451-03-68/2022-14/200135).
