Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

УТИЦАЈ ВРЕМЕНА КОНТАКТА НА ЕФИКАСНОСТ УКЛАЊАЊА ФОСФАТА ИЗ ВОДЕНИХ РАСТВОРА УЗ ПОМОЋ ЛЕТЕЋЕГ ПЕПЕЛА
Јелена Вуковић,1 Миломирка Обреновић2, Славко Смиљанић2
[image: image1.emf]1Технолошки факултет Зворник, Каракај 34а, Зворник, РС, БиХ, jelenamicic93@gmail.com
2Технолошки факултет Зворник, Каракај 34а, Зворник, РС, БиХ, milomirkaskrba95@gmail.com, slavkosm@gmail.com
Сажетак: Фосфор је есенцијалан и незамјенљив за живе организме. Међутим, прекомјерно присуство фосфата у воденим екосистемима може проузроковати појаву еутрофикације и нарушавање природне равнотеже, те се стога дефинишу максимално дозвољене концентрације ових једињења у отпадним водама. Приликом пречишћавања отпадних вода примјењују се различити поступци уклањања фосфата. Једна од често примјењиваних техника је адсорпција, при чему се користе углавном комерцијални адсорбенси, али се испитује и велики број нових, јефтинијих адсорбенаса. Међу новоиспитиване адсорбенсе убрајају се и индустријски нуспроизводи, као што је летећи пепео. У раду су представљени резултати употребе летећег пепела из термоелектране, као адсорбенса за уклањање фосфата из водених раствора. Испитивање је вршено у условима собне температуре и притиска, при чему су кориштене двије иницијалне концентрације синтетичких водених раствора, од 10 ppm и 50 ppm. Летећи пепео је третиран просијавањем, а у експерименту су кориштене двије фракције, фина фракција (честице –56µm) и груба фракција (честице +75µm, -125µm). Праћен је утицај времена контакта на ефикасност уклањања фосфата из водених раствора, при дози сорбента од 10 g/L. Најбоља ефикасност уклањања фосфата од 99,1%, је постигнута при времену контакта од 48h,  из раствора  иницијалне концентрације 10 ppm, при чему је као адсорбенс кориштена фина фракција летећег пепела.
Кључне ријечи: фосфати, летећи пепео, адсорпција, вријеме контакта
EFFECT OF THE CONTACT TIME ON THE EFFICIENCY OF PHOSPHATE REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTIONS USING FLY ASH
Abstract: Phosphorus is essential and irreplaceable for living organisms. However, the presence of an excessive amount of phosphates in aquatic ecosystems can cause eutrophication and disorder of the natural balance, and therefore the maximum allowable concentrations of these compounds in wastewater are defined. In wastewater treatment, different phosphate removal techniques are used. One of the frequently applied techniques is adsorption. Mainly commercial adsorbents are used, but a large number of new, low-cost adsorbents are also being tested. Low-cost adsorbents include industrial by-products, such as fly ash. The paper presents the results of the use of fly ash from a thermal power plant as an adsorbent for the removal of phosphate from aqueous solutions. The experiment was performed at room temperature and pressure, using two initial concentrations of synthetic aqueous solutions, 10 ppm and 50 ppm. Fly ash was treated by sieving, and two fractions were used in the experiment, a fine fraction (particles –56µm) and a coarse fraction (particles +75µm, -125µm). The effect of contact time on the efficiency of phosphate removal from aqueous solutions was monitored at a sorbent dose of 10 g/L. The best phosphate removal efficiency of  99.1% was achieved at a contact time of 48 h, from a solution with an initial concentration of 10 ppm, using a fine fraction of fly ash as an adsorbent.
Keywords: phosphates, fly ash, adsorption, contact time
