КОРИШЋЕЊЕ АЛКИДНИХ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ  ЗА ПОБОЉШАЊE КОРОЗИОНЕ ПОСТОЈАНОСТИ  ЧЕЛИКА

Марија Митровић1, Милорад Томић1*, Данијела  Матoвић2,

Драган Тошковић1, Миомир Г. Павловић1

1 Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет, Kаракај 34А, 75400 Зворник, Република Српска,  Босна и Херцеговина

2 Орао а.д. Бијељина, Шабачких ђака бб, 76300 Бијељина, Република Српска, Босна и Херцеговина

*milorad.tomic@tfzv.ues.rs.ba

Заштита челика вршена је алкидним превлакама у више слојева у циљу побољшања његове корозине постојаности. Коришћени су узорци челика сљедећег састава (мас%): 99,565 Fe; 0,135 Mn; 0,084 Os; 0,062 Ir; 0,052 Cu; 0,037 Cr; 0,0028 Zn; 0,024 V; 0,01 Sr. Прије наношења премаза узорци челика су механички чишћени брусним папиром и одмашћени у 96% етанолу. За заштиту узорака челика коришћени су комерцијални премази: основна боја за метал ознаке: оксидно црвена 3701 и емајл лак (завршни премаз) ознаке: плава 6611. Премази (боје) на припремљене  узорке челика  су наношене четком у више различитих комбинација основне и завршне  боје, а потом је вршено испитивање њихове корозионе постојаности.  Узорци челика заштићени су следећим комбинацијама: узорак 1 (1x основна боја), узорак 2 (1x основна боја + 1x завршна боја), узорак 3 (1x основна боја + 2x завршна боја), узорак 4 (2x основна боја + 1x завршна боја), узорак 5 (2x основна боја + 2x завршна боја). Површине узорака су снимане оптичким микроскопом Leica EZ4 HD при увећању 100x, након заштите и сушења премаза, као и након 21 дан излагања корозионој средини (5% NaCl). Корозиона постојаност узорака челика прије и послије заштите алкидним системима испитивана је одређивањем корозионог потенцијала и струје корозије помоћу снимљених Тафелових дијаграма, као и помоћу спектроскопије електрохемијске импедансе (СЕИ). На снимљеним сликама помоћу оптичког микроскопа Leica EZ4 HD види се да све превлаке  нису компактне, тј. да на неким постоје оштећења. Сви узорци након заштите и излагања корозионој средини имају различите корозионе отпорности. Са повећањем нанешених слојева, односно повећањем дебљине премаза повећава се компактност превлака и њихова корозиона отпорност. То потврђују и резултати мјерења помоћу СЕИ и израчунате струје корозије на основу снимљених Тафелових дијаграма.

Кључне ријечи: челик, алкидне превлаке, спектроскопија електрохемијске импедансе, Тафелови дијаграми, корозиона постојаност, струја корозије.

APPLICATION OF ALKYD RESIN BASED COATINGS FOR ENCHANCING THE STEEL CORROSION RESITANCE

Marija Mitrović1, Milorad Tomić1*, Danijela Matović2, Dragan Tošković1, Miomir G. Pavlović1

1University of East Sarajevo, Faculty of Technology, Karakaj 34A, 75400 Zvornik, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

2Orao a.d. Bijeljina, Šabačkih đaka bb, 76300 Bijeljina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

*milorad.tomic@tfzv.ues.rs.ba

Multiple layers of alkyd resin based coatings were investigated for corrosion resistance of steel. Used steel samples were made of (wt.%): 99.565 Fe; 0.135 Mn; 0.084 Os; 0.062 Ir; 0.052 Cu; 0.037 Cr; 0.0028 Zn; 0.024 V; 0.01 Sr. The steel samples were prepared with grind paper and degreased in 96% ethanol. Commercial paints were used for deposition of coatings: based color for metal - oxy red 3701 and for final coating - enamel varnish blue 6611. The paint was deposited on steel samples with paintbrush in different combination of based and final paints. Steel samples were protected by following combination: sample 1 (1x based paint), sample 2 (1x based paint + 1x final paint), sample 3 (1x based paint + 2x final paint), sample 4 (2x based paint + 1x final paint), sample 5 (2x based paint + 2x final paint). Morphology of all obtained organic coatings was determined by Leica EZ4 HD optical microscope at 100x magnification. The morphology of the coatings was obtained prior and after immersion in 5% NaCl solution for 21 days. The corrosion stability of the samples was determined by electrochemical impedance spectroscopy and by determined corrosion current and corrosion potential by extrapolation of Tafel plots. The morphology of some coatings was not compact, and several defects were observed. All samples had different corrosion stability before and after immersion in corrosion solution. With increase of number of layers, i.e. by increase of coatings thickness the corrosion stability is increased; which is confirmed by results of electrochemical tests (electrochemical impedance spectroscopy and Tafel polarization plots).

Key words: steel, alkyd resin based coatings, electrochemical impedance spectroscopy, Tafel polarization plots, corrosion current