KOЛОРИМЕТРИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УЛТРАЗВУЧНО БОЈЕНОГ ТЕКСТИЛА ЕКСТРАКТИМА Reynoutria japonica И МОРДАНТИМА НА БАЗИ БАКРА

Бранка Ружичић1, Драгана Грујић1, Бланка Шкипина1, Љиљана Топалић-Тривуновић1, Александар Савић1, Теодора Бојовић1, Митја Колар2

1Универзитет у Бањој Луци, Технолошки факултет, БиХ

branka.ruzicic@tf.unibl.org

2Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Slovenia

mitja.kolar@fkkt.uni-lj.si

Сажетак: У овом раду истраживан је утицај врсте екстракта (лист и ризом R. japonica) и врсте морданата на бази бакра (бакар (I) оксид - Cu2O и бакар (II) сулфат - CuSO4) на спектроскопске и антимикробне особине бојених вунених плетенина. Антимикробна активност свих узорака испитана је на бактерије Staphylococcus aureus и Escherichia coli и на квасницу Candida albicans. Уочено је да плетенине бојене екстрактом листа R. Japonica и Cu2O показују боље антимикробно дејство на бактерију S. aureus у односу на плетенине бојене уз додатак CuSO4. Међутим, код плетенина бојених екстрактом ризома R. Japonica имамо обрнут случај; као мордант бољи се показао CuSO4. Методом диелектричне спектроскопије извршено је мерење кондуктансе у фреквентном опсегу од 20 Hz до 100 kHz. Највећи пораст проводности уочен је код узорка бојеног екстрактом ризома R. Japonica и Cu2O, гдје је повећање на фреквенцији 24 kHz било 20 пута веће у односу на полазни узорак. Добијени резултати спектрофотометријске анализе показују да је највећа јачина боје (K/S) постигнута код узорка бојеног екстрактом листа R. Japonica и  CuSO4. Добиjени резултати указују на могућност употребе испитиваних плетенина за антимикробну, као и електромагнетну заштиту.

Кључне ријечи: колориметријске карактеристике, антимикробне особине, диелектричне особине, вунена плетенина, Reynoutria japonica, бакар (I) оксид, бакар (II) сулфат.

COLORIMETRIC CHARACTERISTICS OF ULTRASOUND DYED TEXTILES WITH EXTRACTS OF Reynoutria japonica AND COPPER-BASED MORDANTS

Abstract: In this study, the influence of the type of extract (leaf and rhizome of R. japonica) and the type of copper-based mordant (copper (I) oxide - Cu2O and copper (II) sulfate - CuSO4) on the spectroscopic and antimicrobial properties of dyed wool knitwear was investigated. The antimicrobial activity of all samples was tested against the bacteria Staphylococcus aureus and Escherichia coli and the yeast Candida albicans. It was observed that knitted fabrics dyed with R. Japonica leaf extract and Cu2O show a better antimicrobial effect on S. aureus bacteria compared to knitted fabrics dyed with the addition of CuSO4. However, in the case of knitwear dyed with R. Japonica rhizome extract, we have the opposite case; CuSO4 proved to be better as a mordant. Conductance was measured using the dielectric spectroscopy method in the frequency range from 20 Hz to 100 kHz. The highest increase in conductivity was observed in the sample dyed with the rhizome extract of R. Japonica and Cu2O, where the increase at the frequency of 24 kHz was 20 times higher compared to the initial sample. The obtained results of the coloration spectrophotometric analysis of the samples show that the highest color strength (K/S) was achieved with the sample dyed with R. Japonica leaf extract and CuSO4. The obtained results indicate the possibility of using the tested knitwear for antimicrobial as well as electromagnetic protection.

Keywords: Colorimetric characteristics, Antibacterial properties, Dielectric properties, Wool knitwear, Reynoutria japonica, Copper (I) oxide, Copper (II) sulfate.