Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

ТРЕТМАН ОТПАДНЕ ВОДЕ БЕЗЦИЈАНИДНОГ ЦИНЧАЊА
Борислав Н. Малиновић, Маја Прерадовић, Драженко Бјелић, Тијана Ђуричић

[image: image1.emf]Технолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци, Степе Степановића 73, 78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина, borislav.malinovic@tf.unibl.org
Сажетак: Отпадне воде из процеса галванизације често садрже високе концентрације тешких метала, те се као такве морају третирати прије испуштања у јавне канализационе системе или природне реципијенте. У овом истраживању испирне отпадне воде послије киселог и алкалног цинчања третиране су процесом електрокоагулације. Експерименти су извођени у шаржном електрохемијском реактору израђеном од полипропилена и запремина 250 cm³. Приликом свих третмана вршено је константно мијешање брзином од 200 о/мин. Кориштени су различити електродни парови (анода-катода): Fe-Fe, Al-Al, Fe-нерђајући челик (SS), Fe-Cu, Al-SS, Al-Cu. Успјешност процеса електрокоагулације, у смислу уклањања цинка из отпадне воде безцијанидног цинчања, остварена са различитим електродним паровима је Fe-SS > Fe-Cu > Fe-Fe. Почетна концентрација цинка у отпадној води износила је 173,5 mg/L, а накок 60 минута третмана са електродним паром Fe-SS остварена је фикасност уклањања од 99,8%, при чему је специфични утрошак електричне енергије за је износио 6,10 kWh по mᶟ третиране отпадне воде, односно 8,74 kWh по 1kg уклоњеног Zn.
Кључне ријечи: галванизација, испирне отпадне воде, електрокоагулација 
TREATMENT OF WASTEWATER FROM CYANIDE-FREE ZINC PLATING
Abstract:Wastewater from the electroplating process often contains high concentrations of heavy metals, and must be treated before being discharged into public sewage systems or natural recipients. In this research, rinsing wastewater after acid and alkaline zinc electroplating process was treated by the electrocoagulation process. The experiments were performed in a batch electrochemical reactor made of polypropylene with a volume of 250 cm³. During all treatments constant mixing was performed at a speed of 200 rpm. Different electrode pairs (anode-cathode) were used: Fe-Fe, Al-Al, Fe-stainless steel (SS), Fe-Cu, Al-SS, Al-Cu. The success of the electrocoagulation process, in terms of zinc removal from cyanide-free electroplating rinsing wastewater, achieved with electrode pairs was: Fe-NČ > Fe-Cu > Fe-Fe, respectively. The initial concentration of zinc in the wastewater was 173.5 mg/L, and after 60 minutes of treatment with the Fe-SS electrode pair it was achieved removal efficiency of 99.8%, while the specific energy consumption was 6.10 kWh per mᶟ of treated wastewater, or 8.74 kWh per kg of removed zinc.
Keywords: electroplating, rinsing wastewater, electrocoagulation

