Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

ПРАЋЕЊЕ КОРОЗИОНЕ ДЕГРАДАЦИЈЕ ЛЕГУРА СА МЕМОРИJСКИМ ОБЛИКОМ ПРИ РЕАЛНИМ УСЛОВИМА


Ђенђи Ваштаг1, Сузана Апостолов1, Шпиро Ивошевић2
[image: image1.emf]1Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Трг Д.Обрадовића 3, Нови Сад, Србија, djendji.vastag@dh.uns.ac.rs
2 Поморски факултет Котор, Универзитет Црне Горе, Котор, Црна Гора, spiroi@ac.me
Сажетак: Легуре са меморијским обликом спадају у савремене материјале који заузимају све значајније место у разним областима савременог друштва, што отвара ново питање а то је – какво је њихово корозионо понашaње у реалним условима? Корозиона деградација метала, а нарочито легура у реалним условима је комплексна појава, која за собом оставља сложену структуру. Анализа ових структура резултује обимним подацима који су са једне стране повезани комплексним међузависностима, а са друге одликује их велики степен међусобног одступања. Услед тога, сагледавање и идентификација најважнијих фактора корозије као и степена њиховог утицаја на деградацију легуре у реалним условима је изузетно тешко. У обради ове врсте података, мултиваријантна анализа, посебно анализа главних компоненти (PCA), постаје све популарнија због своје способности препознавања и елиминације сувишних података, чиме се постиже значајна редукција броја анализираних параметара уз минималан губитак есенцијалних информација. 
У овом раду су резултати корозионог теста легуре са меморијским обликом у реалним условима обрађени применом PCA. Добијена дистрибуција анализираних параметара указује да се мултиваријантне методе успешно могу применити за праћење корозионог понашања легура са меморијским облика у реалним условима.
Кључне ријечи: корозија, мултиваријантна анализа, легура са меморијским обликом
MONITORING OF CORROSION DEGRADATION OF SHAPE MEMORY ALLOYS IN REAL CONDITIONS
Abstract: Shape memory аlloys belong to contemporary materials that occupy an increasingly important place in various areas of modern society, which opens a new question – what is their corrosion behavior in real conditions? Corrosion degradation of metals and especially alloys in real conditions is a complex phenomenon, which results in a complex structure. The analysis of these structures gives voluminous data that are most often connected by complex interdependence with the large degree of mutual deviation. Therefore, understanding and identifying the most important corrosion factors as well as the degree of their influence on alloy degradation in real conditions is extremely difficult. In the processing of this type of data, multivariate analysis, especially the Principal component analysis (PCA), become increasingly popular due to its ability to recognize and eliminate redundant data, thus achieving a significant reduction in the number of analyzed data with minimal loss of essential information. 
In this paper, the results of the corrosion test of the shape memory alloy in real conditions were processed by using PCA. The obtained distribution of the analyzed parameters indicates that multivariate methods can be successfully apply to monitoring the corrosion behavior of shape memory alloy in real conditions.
Keywords: corrosion, multivariate analysis, shape memory аlloys 

