Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

УТИЦАЈ МАГНЕТНих ОСОБИНa и морфологије НАНОЧЕСТИЦА на Њихову примену


Нада Читаковић1, Мarин Тадиић2, Лазар Копања3
1Универзитет одбране, Војна академија, 
Генерала Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд e-mail: nadac@list.ru 

2Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча, ПП 522, 11000 Београд, e-mail:  marint@vinca.rs
3Алфа БК Универзитет, Палмира Тољатија 3, 11070 Београд, e-mail: lazar.kopanja@alfa.edu.rs       
Сажетак: Магнетне наночестице користе се за израду магнетних медијума за запис и чување података. За оптималне перформансе магнетних медијума, наночестице би требало да показују велику јачину коерцитивног поља и реманентну магнетизацију, да буду једнодоменске и отпорне на корозију и трење. У овом раду, хидротермалном синтезом (HDT) добијен је наночестични узорак хематита (α-Fe2O3). Морфологија и величина наночестица одређена је помоћу високорезолуционог трансмисионог електронског микроскопа (HRТЕМ), где се види да се узорак састоји од плочастих нанокристала, ширине ~ 500 nm и дебљине ~ 100 nm. Јачина коерцитивног поља за овај узорак на собној температури је 1140 Oe и виша је него код других хематитних наносистема на собној температури. Морфологија плочица може побољшати магнетна својства наноматеријала.
Кључне речи: Магнетне наночестице, магнетне меморије, једнодоменске честице, оксиди гвожђа, хематит.

Influence of nanoparticles magnetic properties and morphology on its applications

Abstract: Magnetic nanoparticles are using to make magnetic mediums for data record and storage. For optimal magnetic mediums properties, nanoparticles must have high intensity of coercitive field and remanent magnetization and to be single domain  and corrosion and friction resistant. In this investigation, nanoparticle sample of hematite (α-Fe2O3) was obtained by hydrothermal synthesis. Morphology and size of nanoparticles are determined using high resolution electron transmission microscope (HRTEM), where can be seen that the sample consist of plate nanoparticles with ~ 500 nm width and ~ 100 nm thickness. The coercitive field intensity for this sample on room temperature is 1140 Oe, and it is higher than with other hematite nanosystems on room temperature. Plates morphology can improve magnetic properties of nanomaterials.

Keywords: Magnetic nanoparticles, magnetic memories, single domain particles, iron oxides, hematite.


