Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

УТИЦАЈ УСЛОВА ХЕМИЈСКЕ АКТИВАЦИЈЕ ПРИРОДНОГ БЕНТОНИТА НА ЊЕГОВУ СПОСОБНОСТ  АДСОРПЦИЈЕ У ПРОЦЕСУ РАФИНАЦИЈЕ РЕПИЧИНОГ УЉА 
Зоран Петровић1, Ана Ђокић1, Перо Дугић2, Татјана Ботић2, Драгана Кешељ1, Небојша Васиљевић1, Марија Јевтић3
[image: image1.emf]1Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет Зворник, Каракај 34а 75400 Зворник, zoran.petrovic@tfzv.ues.rs.ba
2Универзитет у Бањој Луци, Технолошки факултет, Војводе Степе Степановић 75а 78000 Бања Лука, tatjana.botic@tf.unibl.org
3Zeochem doo, Каракај 229а, 75400 Зворник, Marija.Jeftic@zeochem.com
Сажетак: Природни бентонити имају широку примjену у различитим адсорпционим процесима због свог структурног и хемијског састава, као и могућности модификације различитим поступцима, међу којима се најчешће примjењују поступци хемијске модификације. Ефекти хемијске активације бентонита зависе од услова активације, као што су: тип киселине или алкалије, масена концентрација средства за активацију, однос средства за активацију и  бентонита, температура активације и вријеме контакта. За утврђивање ефеката активације користе се различите савремене методе испитивања, a неке од њих су: XRD, FTIR, BET, SEM/EDS, ласерска метода. У процесу рафинације репичиног уља, метода бијељења се проводи кориштењем комерцијалне земље за биjељење или активних глина.
У овом раду је извршена хемијска активација претходно жареног бентонита кориштењем 8% m/m раствора хлороводоничне киселине (HCl) и сумпорне киселине (H2SО4) при сљедећим параметрима: температура 95°C, вријеме контакта 180 минута, однос бентонитa и растворa киселине 1:5. Резултати испитивања узорака активираног бентонита су показали да су ефекти активације на специфичну површину значајно бољи при употреби раствора HCl (316,28  m2/g) у односу на раствор H2SO4 (193,04  m2/g). У наставку истраживања испитани су ефекти 8% HCl активираног бентонита у процесу бијељења репичиног уља, у поређењу са комерцијалном земљом за бијељење. Параметри бијељења су били: температура 95(С, вријеме 30 минута, дозе средства за бијељење: 0.2, 1, 2 и 3 % m/m. За утврђивање ефеката бијељења проведене су методе испитивања узорака репичиног уља прије и послије бијељења, прописане одговарајућим националним правилником. Добијени резултати су показали да су ефекти бијељења репичиног уља HCl активираним бентонитом слични или бољи од ефеката комерцијалне земље за бијељење: у узорцима уља након бијељења нема заосталих сапуна, пероксидни број је мањи, примјеном веће дозе активираног бентонита промjена боје је значајнија, а GC методом је утврђено да је дошло до незнатне промjене у саставу масних киселина. 

Кључне ријечи: бентонит, кисела активација, бијељење, репичино уљe, земља за бијељење 
THE INFLUENCE OF THE CONDITIONS OF CHEMICAL ACTIVATION OF NATURAL BENTONITE ON ITS ADSORPTION CAPACITY IN THE PROCESS OF RAPESEED OIL PROCESSING
Abstract: Natural bentonites are widely used in various adsorption processes due to their structural and chemical composition, as well as the possibility of modification by various procedures, among which chemical modification procedures are most often used. The effects of chemical activation of bentonite depend on the activation conditions, such as: type of acid or alkali, mass concentration of the activation agent, ratio of the activation agent and bentonite, activation temperature and contact time. Various modern test methods are used to determine the effects of activation, some of which are: XRD, FTIR, BET, SEM/EDS, laser method. In the process of refining rapeseed oil, the bleaching method is carried out using commercial bleaching earths or active clays. 

In this paper, the chemical activation of pre-calcined bentonite was performed using 8% m/m solutions of hydrochloric acid (HCl) and sulfuric acid (H2SO4) at the following parameters: temperature 95°C, contact time 180 minutes, ratio of bentonite and acid solution 1:5. The analysis of the results of testing samples of activated bentonite showed that the effects of activation on the specific surface are significantly better when using HCl solution (316.28 m2/g) compared to H2SO4 solution (193.04 m2/g). In the continuation of the research, the effects of 8% HCl activated bentonite in the rapeseed oil bleaching process were examined, compared to commercial bleaching earth. The bleaching parameters were: temperature 95°C, time 30 minutes, doses of bleaching agent: 0.2, 1, 2 and 3 % w/w. To determine the effects of bleaching, the methods of testing rapeseed oil samples before and after bleaching, prescribed by the relevant national regulations, were carried out. The obtained results showed that the bleaching effects of rapeseed oil with HCl activated bentonite are similar to or better than the effects of commercial bleaching earth: there are no residual soaps in oil samples after bleaching, the peroxide number is lower, by application of a higher dose of activated bentonite the color change is more significant, and the GC method determined that there was a slight change in the fatty acid composition. 
Keywords: bentonite, acid activation, bleaching, rapeseed oil, bleaching earth

