Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

АНАЛИЗА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТИЛА ВЕЛИКЕ БРЗИНЕ НА ГРАНУЛАРНИ МАТЕРИЈАЛ 



Дарко Јанковић1, Марина Симовић Поповић2, Мартин Охсенхофен3, Катарина Несторовић4, Светлана Стојновић5, Дамир Јерковић6, Дарко Васиљевић7
[image: image1.emf]1Универзитет одбране, Војна академија, Вељка Лукића Курјака 33, Београд, Република Србија, darkoojanko@gmail.com,
2Универзитет у Београду, Машински факултет, Краљице Марије 16, Београд, Република Србија, simovicmarina99@gmail.com,

3Универзитет у Бечу, Факултет за развојне студије, Sensengasse 3/2/2, Беч, Република Аустрија, martin.ochsenhofer@gmx.at,

4Војнотехнички институт, Ратка Ресановића 2, Београд, Република Србија, katarina.nestorovic993@gmail.com,

5Универзитет одбране, Војна академија, Вељка Лукића Курјака 33, Београд, Република Србија, svetlanastojnovic@gmail.com,

6Универзитет одбране, Војна академија, Вељка Лукића Курјака 33, Београд, Република Србија, damir.d.jerkovic@gmail.com,

7Универзитет у Београду, Институт за физику, Центар за фотонику, Прегревица 118, Република Србија, darkovas@gmail.com,
Сажетак: У циљу побољшања балистичке заштите, овај рад приказује предности зрнастих материјала у поређењу са традиционалним материјалима који се користе у овој области. Тренутно, балистичка заштита користи различите материјале, појединачно или у комбинацији, као што су оклопни челици, керамички слојеви, композитни материјали и грануларне структуре. Овај рад приказује интеракцију пројектила са сваком врстом материјала, као и ефекте комбиновања различитих слојева материјала. Зрнасти материјали се састоје од макроскопских честица, свака са својим степеном слободе. Судари између ових честица преносе енергију са чврстог тела на појединачне честице, што доводи до дисипације енергије која може зауставити кретање честица унутар грануларног материјала. Примарни циљ овог истраживања је анализа резултата удара пројектила на различите материјалне препреке коришћењем математичког модела за обраду слике.
Кључне ријечи: Грануларни материјали, балистичка заштита, оптичке методе, дисипација енергије, препрека, пројектил
IMPACT ANALISIS OF HIGH-SPEED PROJECTILES ON GRANULAR MATERIAL

Abstract: In order to improve ballistic protection, this paper presents the advantages of granular materials compared to traditional materials used in this field. Currently, ballistic protection uses various materials, individually or in combination, such as armor steels, ceramic layers, composite materials and granular structures. This paper shows the interaction of projectiles with each type of material, as well as the effects of combining different layers of materials. Granular materials consist of macroscopic particles, each with its own degree of freedom. Collisions between these particles transfer energy from the solid to the individual particles, leading to energy dissipation that can stop particle movement within the granular material. The primary goal of this research is to analyze the results of projectile impact on various material obstacles using a mathematical model for image processing.
Keywords: Granular materials, ballistic protection, optical methods, energy dissipation, obstacle, projectile

