Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ШТАМПАНОГ НЕТКАНОГ ТЕКСТИЛА
Бранка Ружичић1, Драгана Грујић1, Бланка Шкипина1, Биљана Пећанин1, Ана Велемир1, Славица Малетић2, Сандра Дедијер3
[image: image1.emf]1University of Banja Luka, Faculty of Technology, Bosnia and Herzegovina
2University of Belgrade, Faculty of Physics, Beograd, Serbia

3University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia

branka.ruzicic@tf.unibl.org
Сажетак: У овом раду испитиване су спектрофотометријске карактеристике узорака ситоштампаних алгинатном пастом (CHT-NV) са модификованим бентонитима на нетканом текстилу. Натријум бентонит је модификован са CuSO4·5H2O и ZnSO4·7H2O у различитим процентима. Алкохолни екстракт Picea omorika (конц. 100 mg/mL) додат је свим штампарским пастама. Измјерене су координате боја и криве спектралне рефлексије. Анализирана је разлика у боји (ΔЕ) и јачина боје (K/S). Узорак са додатком натријум-бентонита показао је непримјетну разлику у боји у поређењу са узорком штампаним само са екстрактом. Међутим, ова разлика је постала примјетна додатком даље модификованих бентонита у пасту. Када је коришћен натријум бентонит модификован са ZnSO4·7H2O, повећање процента ZnSO4·7H2O довело је до линеарног смањења разлике у боји. Најинтензивније бојење је уочено у узорку са бентонитом модификованим јонима бакра и најмањим процентом јона цинка. Како се проценат јона цинка повећавао, интензитет боје се смањивао. Сходно томе, узорак са натријум-бентонитом модификованим само са ZnSO4·7H2O показао је најмању K/S вриједност.
Кључне ријечи: Бентонит, екстракти биљака, спектрофотометријскe карактеристике, јачина боје, штампа на текстилу, неткани текстил
SPECTROPHOTOMETRIC CHARACTERISTICS OF PRINTED NONWOVEN TEXTILE
Abstract: In this study, the spectrophotometric characteristics of samples screen-printed with alginate paste (CHT-NV) and modified bentonites on non-woven textiles were examined. Sodium bentonite was modified with CuSO4·5H2O and ZnSO4·7H2O in different percentages. An alcoholic extract of Picea omorika (conc. 100 mg/mL) was added to all printing pastes. Color coordinates and spectral reflectance curves in the visible region were measured. The color difference (ΔE) and color strength (K/S) were analyzed. The sample with added sodium bentonite showed an unnoticable color difference compared to the sample printed with the extract alone. However, this difference became noticeable with the addition of further modified bentonites in the paste. When sodium bentonite modified with ZnSO4·7H2O was used, an increase in ZnSO4·7H2O percentage resulted in a linear decrease in color difference. The most intense coloring was observed in the sample with bentonite modified with copper ions and the lowest percentage of zinc ions. As the percentage of zinc ions increased, the color intensity decreased. Consequently, the sample with sodium bentonite modified only with ZnSO4·7H2O showed the smallest K/S value.
Keywords: Bentonite, plant extracts, spectrophotometric characteristics, color strenght, printed textiles, nonwoven textile

