Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

ПОБОЉШАЊЕ КОНТАКТА ЕЛЕКТРОДА-УЗОРАК КОРИШТЕЊЕМ ГРАФИТА: ЗАВИСНОСТ АДМИТАНСЕ ОД ФРЕКВЕНЦИЈЕ ЗА МОДИФИКОВАНЕ БЕНТОНИТЕ
Биљана Пећанин1, Славица Малетић2, Иван Петронијевић2, Драгана Грујић1, Бранка Ружичић1, Драгана Церовић,3, Бланка Шкипина1[image: image1.emf]
1 Универзитет у Бањој Луци, Технолошки факултет, Бања Лука, Босна и Херцеговина, biljana.pecanin@tf.unibl.org

2 Универзитет у Београду-Физички факултет, Београд, Србија, sslavica@ff.bg.ac.rs

3 Aкадемија техничко-уметничких струковних студија Београд, Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент, Београд, Србија, cecadragana@ff.bg.ac.rs

Сажетак: Метода паралелних плочa служи као један од основних приступа који се користи у диелектричној спектроскопији. Ова метода се заснива на постављању танког диелектричног узорка између двије електроде, формирајући структуру кондензатора. Кључни захтјев за тачна мјерења у овом случају је да се обезбједи добар контакт између електрода и узорка по цијелој површини. Да би се то осигурало, једно од најчешћих рјешења је употреба проводне пасте, која побољшава и контакт и поновљивост мjерења. У овом истраживању мјерења су вршена на бентониту, материјалу познатом по склоности ка експанзији у присуству воде и великој осjетљивости на влагу. Да би се превазишла ограничења повезана са проводном пастом због ових својстава бентонита, на узорке су нанесени слојеви графита. Систематски је истражен утицај графита, у циљу побољшања контакта електрода-узорак, на резултате мјерења. При овоме, адмитанса (Y) је изабрана као величина која се анализира, фокусирајући се на мјерење зависност кондуктансе (G) и сусцептансе (B) од фреквенције.
Кључне ријечи: диелектрична спектроскопија, метода паралелних плоча, графит, бентонит
IMPROVING ELECTRODE-SAMPLE CONTACT USING GRAPHITE COATING: A STUDY OF FREQUENCY-DEPENDENT ADMITTANCE ON MODIFIED BENTONITES 

Abstract: The parallel plate method serves as one of the basic approaches in dielectric spectroscopy measurements. This method is based on placing a thin layer of dielectric sample between two electrodes, forming a capacitor-like structure. A key requirement for accurate measurements in this case is to ensure good contact between the electrodes and the sample over the entire surface. To ensure this, one of the most widely applied solutions is the use of conductive paste, which improves both the contact and the repeatability of the measurements. In this study, measurements were carried out on bentonite samples, a material known for its great swelling capacity and high sensitivity to moisture. To overcome the limitations associated with conductive paste due to these properties of bentonites, graphite layers were applied to the samples. The influence of the graphite coating, aimed at improving the electrode-sample contact, on the measurement results was systematically investigated. For the purposes of this study, admittance (Y) was selected as the quantity to be analyzed, with a focus on measuring the frequency-dependent behavior of conductance (G) and susceptance (B).
Keywords: dielectric spectroscopy, parallel plate method, graphite, bentonite

