УТИЦАЈ ПРОЦЕСНИХ ПАРАМЕТАРА НА УКЛАЊАЊЕ МЕТИЛЕН ПЛАВОГ ИЗ ВОДЕ ЗЕМЉОМ ЗА БИЈЕЉЕЊЕ

Њeгош Репић, Небојша Васиљевић,  Владан Мићић

Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет Зворник, 75400 Зворник,

Република Српска, e-mail: repicnjegos@gmail.com

Сажетак: У овом раду испитиван је утицај температуре (15 – 45°C) и концентрације земље за бијељење као адсорбенса (0,075 – 0,275 g/L) на степен ефикасности уклањања метилен плавог из воде. Почетна концентрација боје је била у опсегу 10 – 20 mg/L, а испитивање је праћено у 9 задатих времена, 2, 5, 9, 14, 20, 28, 39, 54 и 75 минута. Највећи утицај на уклањање боје има концентрација адсорбенса, јер њеним повећањем расте број активних места. Тако, степен уклањања од 75% се при 0,075 g/L адсорбенса постиже након 75 минута, док се при 0,175 g/L исти ефекат постиже већ након 2 минута. Повећањем температуре са 15 °C на 30 °C дошло је до повећања степена ефикасности због повећања дифузионе брзине молекула метилен плавог, док даљим повећањем до 45 °C није значајније порастао степен ефикасности јер је постигнута равнотежа адсорпције. И на крају, примјећено је да се већа ефикасност постиже уколико је почетна концентрација боје нижа, јер висока почетна концентрација боје доводи до брзог засићења активних места.

Кључне ријечи: адсорпција, земља за бијељење, метилен-плаво, степен ефикасности

INFLUENCE OF PROCESS PARAMETERS ON THE REMOVAL OF METHYLENE BLUE FROM WATER BY BLEACHING EARTH

Njеgoš Repić,  Nebojša Vasiljević, Vladan Mićić

University of East Sarajevo, Faculty of Tecnology Zvornik, 75400 Zvornik, Republic of Srpska, email: repicnjegos@gmail.com

Abstract: In this work, the effect of temperature (15 – 45°C) and concentration of bleaching earth as an adsorbent (0.075 – 0.275 g/L) on the removal efficiency of methylene blue from water was investigated. The initial concentration of the dye was in the range of 10 – 20 mg/L, and the test was monitored at 9 given times, 2, 5, 9, 14, 20, 28, 39, 54 and 75 minutes. The greatest influence on the removal of the dye had the concentration of the adsorbent, because its increase increases the number of active sites. Thus, a removal efficiency of 75% is achieved after 75 minutes at 0.075 g/L of the adsorbent, while at 0.175 g/L the same effect is achieved after only 2 minutes. Increasing the temperature from 15 °C to 30 °C resulted in an increase in the efficiency due to an increase in the diffusion rate of methylene blue molecules, while a further increase to 45 °C did not significantly increase the efficiency because adsorption equilibrium was reached. Finally, it was observed that higher efficiency is achieved if the initial dye concentration is lower, because a high initial dye concentration leads to rapid saturation of the active sites.

Keywords: adsorption, bleaching earth, methylene blue, removal efficiency