ПОТЕНЦИЈАЛ ЦРВЕНОГ МУЉА У ФЕНТОН ПРОЦЕСИМА ЗА РАЗГРАДЊУ ОРГАНСКИХ ПОЛУТАНАТА ИЗ ВОДЕ – КРАТКИ ПРЕГЛЕД

Небојша Васиљевић1,2, Митар Перушић1, Срећко Стопић3, Радислав Филиповић4, Душко Костић1, Јелена Вуковић1, Славко Смиљанић1

1Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет Зворник, Зворник, Република Српска, e-mail: nebojsa.vasiljevic@tfzv.ues.rs.ba,

2Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад, Нови Сад, Србија,

3RWTH Aachen University, IME Process Metallurgy and Metal Recycling, Aachen, Germany

4”Nova Alumina” д.о.о., Зворник, Република Српска

Сажетак: Фентон процеси, у којима водоник пероксид у присуству двовалентног јона жељеза генерише хидроксилне радикале (•ОH), се нашироко користе за разградњу органских загађивача (феноли, антибиотици, боје). У овом прегледном раду је анализиран црвени муљ као јефтин извор јона жељеза у Фентон процесима. Сирови црвени муљ се може без додатних модификација користити, али за повећање каталитичке ефикасности, потребна је његова модификација, која обухвата хемијску редукцију, карботермалну обраду или допирање металима. Посебно су значајни фото‑Фентон и електро‑Фентон процеси, у којима црвени муљ допиран са Cо, Sn или Cе, или у комбинацији са редукованим графен оксидом и биоугљем, омогућавају генерисање не само хидроксилног радикала (•ОH) већ и синглетног кисеоника (1О2) и супероксидних радикала (•О2-), постижући ≥ 99 % уклањања загађивача. Уједно, синтетисани катализатори су показали високу стабилност и могућност поновне употребе. На основу компаративне анализе више од 30 студија, закључује се да црвени муљ представља јефтин извор јона жељеза за хетерогене Фентон процесе, са значајним потенцијалом за индустријску примену.

Кључне ријечи: органски полутанти, Фентон процес, хидроксилни радикали, црвени муљ.

POTENTIAL OF RED MUD IN FENTON PROCESSES FOR THE DEGRADATION OF ORGANIC POLLUTANTS IN WATER: A MINI REVIEW

Nebojša Vasiljević1,2, Mitar Perušić1, Srećko Stopić3, Radislav Filipović4, Duško Kostić1, Jelena Vuković1, Slavko Smiljanić1

1University of East Sarajevo, Faculty of Technology Zvornik, Zvornik, Republic of Srpska, e-mail: nebojsa.vasiljevic@tfzv.ues.rs.ba,

2University of Novi Sad, Faculty of Technology Novi Sad, Novi Sad, Serbia,

3RWTH Aachen University, IME Process Metallurgy and Metal Recycling, Aachen, Germany

4”Nova Alumina” d.о.о., Zvornik, Republic of Srpska

Abstract: Fenton processes, in which hydrogen peroxide in the presence of divalent iron ion generates hydroxyl radicals (•OH), are widely used for the degradation of organic pollutants (phenols, antibiotics, dyes). In this review, red mud is analyzed as a cheap source of iron ions in Fenton processes. Raw red mud can be used without additional modifications, but to increase the catalytic efficiency, its modification is required, which includes chemical reduction, carbothermal treatment or doping with metals. Of particular importance are the photo-Fenton and electro-Fenton processes, in which red mud doped with Cо, Sn or Cе, or in combination with reduced graphene oxide and biochar, allow the generation of not only hydroxyl radicals (•OH) but also singlet oxygen (1O2) and superoxide radicals (•O2-), achieving ≥99% pollutant removal. At the same time, the synthesized catalysts showed high stability and reusability. Based on a comparative analysis of more than 30 studies, it is concluded that red mud represents a cheap source of iron ions for heterogeneous Fenton processes, with significant potential for industrial application.

Keywords: Fenton process, hydroxyl radicals, organic pollutants, red mud.