Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

ИСТРАЖИВАЊЕ ЕФЕКАТА АКТИВАЦИЈЕ ДОМАЋЕГ КАОЛИНА ХЛОРОВОДОНИЧНОМ КИСЕЛИНОМ
Зоран Петровић,1 Александра Радуловић,2 Перо Дугић3, Сабина Бегић4, Драгана Кешељ1, Сања Панић5
[image: image1.emf]1Технолошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Каракај 34а, 75400 Зворник, zoran.petrovic@tfzv.ues.rs.ba, dragana.keselj@tfzv.ues.rs.ba
2Факултет за општу и физичку хемију Београд, Студентски трг 12/V, 11158 Београд, radulovica@gmail.com
3Висока медицинска школа здравства Добој, Војводе Синђелића 45, 74101Добој, perodugic@gmail.com
4Технолошки факултет Универзитета у Тузли, Урфета Вејзагић 8, 75000 Тузла, sabina.begic@untz.ba
5Технолошки факултет Универзитета у Новом Саду, Булевар цара Лазара 1, 21000 Нови Сад,  sanjar@tf.uns.ac.rs
Сажетак: Каолинске глине због свог фазног и хемијског састава, те могућности модификације различитим поступцима имају широку примјену. У овом раду је у лабораторијским условима извршена хемијска активација домаћег каолина са лежишта „Crna Dolina“ Приједор (РC, БиХ)  8 % m/m раствором хлороводоничне киселине (HCl) при следећим параметрима: температура  95(С, вријеме контакта 180 минута, однос каолин : HCl = 1:5. Ефекти активације утврђени су одређивањем састава, структурних, текстуралних и морфолошких карактеристика каолина прије и послије активације примјеном савремених метода испитивања (XRD, FTIR, EDXRF, SEM/ЕDS и ВЕТ). Активацијом домаћег каолина дошло је до незнатне промјене састава (повећање оксида SiO2, смањења оксида Al2O3, Fe2O3, TiO2, K2O,  тe потпуноg уклaњања CaO. Активацијом је добијен активирани каолин ca повећањем специфичне површине (око 55,0 %), 1,4 пута већим адсорпционим капацитетом, те 1,37 пута већих удјела честица d50. Испитивања ефеката киселинске активације домаћег каолина треба наставити примјеном неке друге неорганске киселине или примјеном хлороводоничне киселине (HCl) већих концентрација. 
Кључне ријечи: природни каолин, хлороводонична киселина, киселином активирани каолин, састав, структуралне, текстуралне и морфолошке карактеристике
INVESTIGATION INTO THE EFFECTS OF HYDROCHLORIC ACID ACTIVATION ON DOMESTIC KAOLIN 
Abstract: Kaolin clays, due to their phaze and the chemical compozition ass well ass their potential for modification trough various processes, have a wide range off aplications. In this study, chemical activation of domestic kaolin from the „Crna Dolina“ deposit near Prijedor (BH) was carried out under laboratory conditions using an 8% w/w hydrochloric acid (HCl) solution. The process parameters were as follows: temperature 95°C, contact time 180 minutes, and a kaolin to HCl ratio of 1:5. The effects of activation were evaluated by analyzing the composition, structural, textural, and morphological characteristics of the kaolin before and after activation using modern characterization techniques (XRD, FTIR, EDXRF, SEM/EDS, and BET).The activation resulted in slight changes in composition (an increase in SiO₂ content, and a decrease in Al₂O₃, Fe₂O₃, TiO₂, and K₂O oxides, with complete removal of CaO). The activated kaolin exhibited an approximately 55.0% increase in specific surface area, a 1.4-fold increase in adsorption capacity, and a 1.37-fold increase in the proportion of d₅₀ particle size. Further research on the effects of acid activation of domestic kaolin should include the use of other inorganic acids or hydrochloric acid (HCl) at higher concentrations.   
Keywords:Natural kaolin, Hydrochloric acid, Acid-activated kaolin, Composition, Structural characteristics, Textural characteristics, Morphological characteristics

